Каталитическая активность кобальтосодержащих гетерополивольфраматов в реакциях аэробного окислительного обессеривания

Дунько А.В., Есева Е.А., Акопян А.В.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: arsenii.dunko@chemistry.msu.ru

В настоящее время одной из важнейших задач нефтепереработки является снижение содержания общей серы в нефтяных фракциях. Гидроочистка как основной промышленный способ удаления сернистых соединений показывает малую эффективность при удалении из сырья конденсированных производных тиофена, содержание которых составляет основную массу в тяжелых нефтяных фракциях. Данную проблему позволяет решить использование альтернативных безводородных методов удаления серы. Метод окислительного обессеривания основан на окислении серосодержащих соединений с последующим извлечением полярных продуктов окисления (сульфоксидов и сульфонов) из углеводородной среды экстракцией или адсорбцией [1]. Важным преимуществом метода является возможность использования кислорода воздуха в качестве окислителя, отличающегося своей доступностью, экологичностью и дешевизной [2]. Сочетание кислорода воздуха и полиоксометаллатов как высокоактивных катализаторов позволяет добиться полного удаления серосодержащих соединений из углеводородной среды при относительно мягких условиях проведения процесса (атмосферное давление, температура не более 150°С). Полиоксометаллаты — это уникальные катализаторы, привлекающие особое внимание за счет многофункционального активного центра, содержащего протоны, атомы кислорода и металлов. Преимущество взаимодействия ионов металлов, координированных мостиковых и концевых групп заключается в способности таких структур активировать кислород для окисления серосодержащих соединений [3].

В настоящей работе синтезированы катализаторы, представляющие собой полиоксометаллаты на основе различных кобальтосодержащих гетерополивольфрамат-анионов типа Кеггина с цетилтриметиламмонийным катионом (ЦТМА). Исследована их каталитическая активность в реакции аэробного окисления дибензотиофена (ДБТ) в модельном топливе. Наибольшую эффективность показал катализатор, содержащий кобальтозамещенный фосфоровольфрамат-анион состава (ЦТМА5[PW11Co(H2O)O39]), в присутствии которого достигнута 100% конверсия ДБТ при следующих условиях проведения реакции: 120°C, 120 мин, 0,12% масс. катализатора, скорость потока воздуха 6 л/ч.

Таблица 1. Сравнение активности синтезированных катализаторов в реакции аэробного окисления ДБТ (120°C, 120 мин, 0,12% масс. катализатора, 6 л/ч).

| Катализатор | Конверсия ДБТ, % |
| --- | --- |
| ЦТМА5[PW11Co(H2O)O39] | 100 |
| ЦТМА5[CoIIIW12O40] | 52 |
| ЦТМА6[CoIIW12O40] | 31 |
| ЦТМА3[PW12O40] | 27 |

Литература

1. Rajendran, A., Cui, T., Fan, H., Yang, Z., Feng, J., Li, W. A comprehensive review on oxidative desulfurization catalysts targeting clean energy and environment // Journal of Materials Chemistry A. 2020, Vol. 8. p. 2246–2285.

2. Eseva, E., Akopyan, A., Schepina, A., Anisimov, A., Maximov, A. Deep aerobic oxidative desulfurization of model fuel by Anderson-type polyoxometalate catalysts // Catalysis Communications. 2020, Vol. 149, 106256.

3. Hossain, M.N., Park, H.C., Choi, H.S. A Comprehensive Review on Catalytic Oxidative Desulfurization of Liquid Fuel Oil // Catalysts. 2019, Vol. 9(3), 229.