Хлориды металлов, нанесённые на силикагель, как эффективные катализаторы для изомеризации эндо-тетрагидродициклопентадиена

Зарезин Д.П.1, Рудакова М.А.1,2

Научный сотрудник

1 Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН,

Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет естественных наук, Москва, Россия

2

E–mail: zarezin@ips.ac.ru

Экзо-тетрагидродициклопентадиен (ТГДЦПД) широко используется в промышленности в качестве топлива, обладающего высокой плотностью энергии, и отлично подходит для самолётов и ракет малой дальности. [1] Жидкий экзо-ТГДЦПД получается путём каталитической изомеризации твёрдого эндо-ТГДЦПД в две стадии.

Для применения в качестве топлива Jet Propellant-10 (JP-10) необходим экзо-изомер с чистотой не менее 98,5%.

Одним из первых катализаторов для изомеризации эндо-ТГДЦПД была серная кислота. [2] Но применение данного катализатора приводило к низкой селективности реакции и побочным продуктам – декалину и адамантану. [3]

Хлориды металлов, в особенности AlCl3, нанесённые на подложку из оксидов алюминия, кремния или на молекулярные сита представляют собой новый перспективный класс твёрдых кислотных катализаторов. Сильные кислоты Льюиса и Бренстеда в сочетании с пористой структурой таких катализаторов повышают активность и селективность реакции изомеризации.

Изучение каталитической активности различных хлоридов металлов (AlCl3, NbCl5, ZnCl2) нанесённых на подложку из силикагеля показало, что AlCl3 проявляет высокую каталитическую активность и селективность, исключая побочные реакции. [4]

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (исследовательский проект № 20-33-70155).

Литература

- Xing E, Mi Z, Xin C, Wang L, Zhan X. Endo- to exo-isomerization of tetrahydrodicyclopentadiene catalyzed by commercially available zeolites. J Mol Catal A Chem 2005.

- Cohen CA, Muessig CW. Jet and rocket fuel. US patent 3381,046; 1968 [To Esso Research and Engineering Company].

- Norton RV, Fisher DH, Graham GM, Frank PJ. Method for preparing high density liquid hydrocarbon fuels. US patent 4355,194; 1982 [To Ashland Oil Inc.].

- Danil P. Zarezin, Marina A. Rudakova, Victor I. Bykov and Maxim V. Bermeshev. Metal chlorides supported on silica as efficient catalysts for selective isomerization of endo-tetrahydrodicyclopentadiene to exo-tetrahydrodicyclopentadiene for JP-10 producing. Fuel. Volume 288, 2021.