Использование полимерных Pd-содержащих катализаторов для селективного гидрирования фенилацетилена до стирола

Коршакова А.А., Никошвили Л.Ж.

Студент, 1 курса магистратуры

Тверской государственный технический университет,

Химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail:nasti.chernichka@mail.ru

Полимеризация олефинов – один из важнейших процессов в современной нефтехимической промышленности, позволяющий получать полиэтилен и полистирол, которые широко используются в производстве пластмасс [1]. Cтирол является важным мономером для производства полистирола и других синтетических смол, таких как акрилонитрилбутадиенстирольная смола [2]. В настоящее время в промышленности стирол получают дегидрированием этилбензола. Но в ходе данного процесса образуется побочный продукт фенилацетилен, который необходимо удалить из готового сырья, так как он отравляет катализаторы полимеризации, находясь даже в очень низких концентрациях. Выделение фенилацетилена из исходного сырья нецелесообразно с экономической точки зрения, а селективное каталитическое гидрирование более выгодно. Использование палладия обеспечивает высокую селективность за счет его более высокого адсорбционного сродства к тройным связям [1]. Гидрирование фенилацетилена в присутствии Pd-содержащих катализаторов является наиболее эффективным способом его удаления из стирола.

В рамках данной работы изучалось гидрирование фенилацетилена до стирола при атмосферном давлении водорода в присутствии катализатора 1%-Pd/MN100, который был получен пропиткой полимера MN100 раствором ацетата Pd в тетрагидрофуране. Катализатор использовали, как в исходной (невосстановленной) форме, так и восстановленный в токе водорода. Также проводилась модификация катализатора соединениями щелочных металлов (Na2CO3 и K2CO3, с концентрацией раствора 0,0175 моль/л). В процессе гидрирования варьировали: природу растворителя (толуол, этанол, 2-пропанол), температуру реакции (90оС, 70оС, 65оС), нагрузку на катализатор (5106 моль(фенилацетилена)/моль(Pd), 10214 моль(фенилацетилена)/моль(Pd)). Пробы катализата анализировали методом газожидкостной хроматографии, использовали газовый хроматограф «Кристаллюкс 4000м», оснащенный пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой (ZB-WAX) 60м×0.53мм×1мкм.

В результате проведенных исследований были подобраны оптимальные условия проведения реакции гидрирования фенилацетилена – температура 90оС, растворитель толуол, использование невосстановленного катализатора с нагрузкой 5106 моль(фенилацетилена)/моль(Pd). Селективность по отношению к стиролу процесса в присутствии невосстановленного катализатора 1%-Pd/MN100 составила 97,7% при конверсии фенилацетилена 95%. Модифицирование катализатора Na2CO3 позволило повысить селективность катализатора до 99,5%, а при использовании K2CO3, - до 98,5%.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №20-19-00386).

Литература

1. Karakhanov, E.A., Maximov, A.L., Zolotukhina, A.V. Selective semi-hydrogenation of phenyl acetylene by Pd nanocatalysts encapsulated into dendrimer networks // Mol. Catal. 2019. V. 469. P. 98-110.

2. Chaparro, S., Martinez, J.J., Rojas, H.A. Pineda, A., Luque, R. Selective continuous flow phenylacetylene hydrogenation over Pd-biogenic calcium carbonate // Catal. Today. 2020. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.03.057.