Технология нейтрализации сероводорода в кислых водах газоперерабатывающего производства

Гуро В.П.,1 Юсупов Ф.М., 1 Юсупов С.,1 Шамсиев Ш.Дж.2

Аспирант второго курса

1 Институт общей и неорганической химии АН Республики Узбекистан, Ташкент

2ООО «Мубарекский газоперерабатывающий завод», г. Мубарек, Узбекистан,

E–mail: vpguiro@gmail.con

Попутные воды газопромыслов Мубарека и технологические кислые воды Мубарекского газоперерабатывающего завода содержат сероводород (СВ), коррозионно агрессивный в отношении металлоконструкций. Способы уменьшить его негативный эффект на углеродистую сталь в мировой практике известны: резкое уменьшение его концентрации в воде за счет нейтрализации или извлечения из воды  реагентным, электрохимическим или адсорбционным способами.

Цель этапа работы: разработать электрокаталитический способ нейтрализации сероводорода в воде, без подвода внешнего тока к реактору, с применением материала-катализатора реакции окисления сероводорода до элементной серы.

Объект исследования - пластовая вода месторождения «Уртабулок-Самонтепа» ООО «Мубарекнефтегаз». Процесс окисления сероводорода осуществляли на от активированном угле (из месторождения Байсун в Узбекистане). Контролировали в растворах концентрацию сероводорода, рН, электрохимические измерения проводили на потенциостате ПИ 50-1. Получены поляризационные зависимости реакций окисления сероводорода на различных электродных поверхностях: меди, графите, угле. Благодаря выявленным закономерностям реакций окисления, обоснованно выбран каталитический материал. Изучено влияние высоты загрузки колонны углем-катализатором на эффективность очистки воды от сероводорода. Разработан способ проведения очистки.

Изучены параметры процесса электрокаталитического окисления СВ на поверхности дробленого байсунского угля, крупностью 2-З мм, в режиме незатопленной загрузки, в колонке диаметром 22 мм, высотой 20-100 см: скорость фильтрования, высота загрузки, температура, концентрация СВ, рН. На поверхности угля накапливалась сера, при «сероемкости» [1] до 0,5 кг/м2, достижимы полная очистка от сероводорода и регенерация угля. Промывка колонны от серы осуществлялась реверсно, со скоростью 15 дм3/м2с, за время 10 мин, после чего проводилась водовоздушная  промывка. Перед подачей в отстойник, в суспензию вносят коагулянт. Высота слоя угля 0,5 м – для концентрации СВ до 10 мг/дм3, 1 м – для больших концентраций.

Разработан способ очистки воды от сероводорода на поверхности угля-катализатора [2] крупностью 2-3 мм. Редокс-процесс окисления сероводорода кислородом воздуха проходит по электрокаталитическому механизму, определены технологические параметры технологии. Предложено, для большей производительности процесса ее очистки, особенно в водах высокой концентрации СВ, совместить каталитическую технологию с электролизной, в которой анодно генерируемые ионы железа связывают сульфид-ионы в плохо растворимый сульфид железа [3].

Литература

1. Фесенко Л.Н. Научное обоснование, разработка технологий очистки и дальнейшего использования вод, содержащих йод, бром, сероводород. – Дисс. на соиск. уч. ст. д.т.н. – М.: 2004. – 379 с.

2. Адсорбенты угольные (углеродные) Технические условия Ts 17088447-02:2017 (Ташкент: Изд. Узстандарт, 2017)

3. Заявка на Патент РУз  Рег. №  IAP 2019 0409. Способ очистки воды от сероводорода и сульфидов. Заявитель – ИОНХ АН РУз. Авторы: Гуро В.П., Шамсиев Ш.Дж., Юсупов Ф.М. Дата регистрации 07.10.2019.