Исследование физико-химических и каталитических свойств ZrO2-носителя для CrOx-катализатора дегидрирования изопентана

Мисбахова Ф.Ф., Горелышева В.Е.

Студент, 4 курс бакалавриата

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Казань, Россия

E–mail: misbahova.farida@mail.ru

Каталитическое дегидрирование – это целевой метод получения непредельных углеводородов из парафинов и олефинов. Оксид хрома, нанесенный на оксид алюминия, является традиционным катализатором, используемым для дегидрирования легких алканов. Несмотря на высокую активность и низкую цену катализаторов на основе CrOx, они не лишены недостатков. Это обусловливает актуальность разработки альтернативных катализаторов, в частности на основе других типов носителя [1].

Перспективным способом совершенствования CrOx-катализатора является использование оксида циркония в качестве носителя, поскольку это приводит к снижению общей поверхностной кислотности катализатора, повышению устойчивости к спеканию и обеспечивает его более высокую активность в реакции дегидрирования по сравнению с CrOx, нанесенным на Al2O3 [2]. Кроме того, в силу наличия на поверхности частично восстановленного ZrO2 анионных кислородных вакансий, выступающих вместе с катионами циркония в роли каталитических центров дегидрирования, сам носитель обладает заметной активностью в отношении данной реакции [3].

В работе были исследованы физико-химические и каталитические свойства оксида циркония, полученного методом осаждения из водного раствора оксинитрата циркония (IV) с последующим высушиванием и термообработкой при различных температурах. Путем термообработки при температурах 300 °C, 550 °C и 800 °C были приготовлены образцы, существенно различающиеся по структуре и текстуре, что позволило оценить влияние размера кристаллитов, фазового состава и площади поверхности носителя на его каталитическую активность. Для оценки влияния поверхностных дефектов в виде кислородных вакансий на активность ZrO2 образцы дополнительно термообрабатывались при соответствующих температурах в потоке газов H2 или O2.

Структурные и текстурные свойства ZrO2 характеризовались методом рентгеновской порошковой дифрактометрии и низкотемпературной адсорбции азота. Каталитические свойства ZrO2 оценивались в реакции дегидрирования изопентана с использованием микрокаталитической установки неподвижного слоя катализатора.

Было установлено, что предварительная активация катализаторов до температуры реакции дегидрирования является наиболее оптимальной, а термообработка оксида циркония в среде водорода положительно сказывается на его каталитической активности – восстановленные образцы характеризуются более высокой селективностью при той же степени конверсии изопентана.

Авторы выражают благодарность проф., д.х.н. Харлампиди Х.Э., доц. к.г.-м.н. Шинкареву А.А. (научное руководство и консультирование) и асс. Бочкову М.А. (организация экспериментальных исследований).

Литература

1. Sattler J.J., Ruiz-Martinez J., Santillan-Jimenez E. and Weckhuysen B.M. Catalytic dehydrogenation of light alkanes on metals and metal oxides // Chemical reviews. 2014, № 114(20). p. 10613-10653.

2. Cimino A., Cordischi, D., De Rossi, S., Ferraris, G., Gazzoli, D., Indovina, V., ... & Valigi, M. Studies on chromia/zirconia catalysts I. Preparation and characterization of the system // Journal of Catalysis. 1991, №127(2). p. 744-760.

3. Zhang, Y., Zhao, Y., Otroshchenko, T., Lund, H., Pohl, M.M., Rodemerck, U., ... & Kondratenko, E.V. Control of coordinatively unsaturated Zr sites in ZrO2 for efficient C–H bond activation // Nature communications. 2018,  №9(1). p. 1-10.