Диоксид рутения, нанесенный на цеолиты, как катализатор гидрирования левулиновой кислоты

Абусуек Д.А., Никошвили Л.Ж.

Аспирант, 5 курс

Тверской государственный технический университет,

Химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: abusuek@rambler.ru

В последние года ученые все больше внимания уделяют поиску новых и экологически чистых способов производства топлива в целях снижения мировой зависимости от ископаемого ресурсов. Наиболее перспективным источником углерода представляется лигноцеллюлоза, позволяющая получать в процессе переработки множество химических соединений. Левулиновая кислота (ЛК), получаемая путем гидролиза лигноцеллюлозы, является важным сырьем для производства таких соединений, как этиллевулинаты, гамма-валеролактон (ГВЛ), 1,4-пентандиол, производные метилтетрагидрофурана, сложные эфиры валериановой кислоты и т. д. [1-3]. Важным процессом является преобразование ЛК в ГВЛ – вещество, используемое в качестве топливной добавки, «зеленого» растворителя, а также как сырье для получения полимеров [4]. Гидрирование ЛК до ГВЛ может осуществляться в жидкой или паровой фазе с использованием гетерогенных или гомогенных катализаторов [5].

В рамках данного исследования методом пропитки по влагоемкости были синтезированы каталитические системы на основе цеолитов: 3%Ru/НZSM-5 с кремнеземным модулем (к.м. 23 и 40), 3%Ru/H-β (к.м. 25), 3%Ru/H-Υ (к.м. 30), 3%Ru/H-Mordenite (к.м. 20). Каталитические свойства синтезированных систем изучались на примере реакции гидрирования ЛК до ГВЛ в стальном реакторе ParrSeries 5000 Multiple Reactor System автоклавного типа в водной среде. В ходе исследования для 3%Ru/НZSM-5 (к.м. 40) были подобраны оптимальные условия (100°С, 1 МПа, скорость перемешивания 1000 об./мин), позволяющие достичь 98% конверсии ЛК за время реакции 60 мин. При тестировании серии цеолитных катализаторов с близкими значениями к.м. (порядка 20) в указанных оптимальных условиях наибольшее значение конверсии ЛК было получено с применением 3%Ru/H-Mordenite (75.7%) и 3%Ru/НZSM-5 (68.7%). Выход ГВЛ для остальных каталитических систем не превысил 50%. Было показано, что на скорость превращения ЛК оказывает влияние множество факторов: структура цеолита, площадь поверхности катализатора, характер распределения активной фазы (диоксида рутения) и концентрация кислотных центров различных типов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-58-80008).

Литература

1. Bozell, J.J., Petersen, G.R. Technology development for the production of biobased products from biorefinery carbohydrates – the US Department of Energy’s “Top 10” revisited // Green Chem., 2010, V. 12. P. 539-554.

2. Kong, X., Wu S., Li X., Liu J. Efficient Conversion of Levulinic Acid to Ethyl Levulinate over a Silicotungstic-Acid-Modified Commercially Silica-Gel Sphere Catalyst // Energy & Fuels., 2016, V. 30. P. 6500-6504.

3. Kasar, G.B., Date, N.S., Bhosale, P.N., Rode, C.V. Steering the ester and γ-valerolactone selectivities in levulinic acid hydrogenation // Energy & Fuels., 2018, V. 32. P. 6887-6900.

4. Li, W., Li, Y., Fan, G., Yang, L., Li, F. Hierarchical Flower-like Bimetallic NiCu catalysts for Catalytic Transfer Hydrogenation of Ethyl Levulinate into γ-Valerolactone // ACS Sustain. Chem. Eng., 2017, V. 5. P. 2282-2291.

5. Tukacs, J.M., Novak, M., Dibo, G., Mika, L.T. An improved catalytic system for the reduction of levulinic acid to γ-valerolactone // Catal. Sci. Technol., 2014, V. 4. P. 2908-2912.