## Гидротермальный синтез моноклинных (М1, В) и тетрагональной (Т) модификаций диоксида ванадия

Корнилова А.В.1, Кузнецова Е.С.2

Студент, 6 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kornilova.anastasia.v@gmail.com

Диоксид ванадия обладает фазовым переходом полупроводник-металл, который сопровождается резкими обратимыми изменениями электрофизических и оптических свойств. По сравнению с другими веществами, способными к аналогичным превращениям, в диоксиде ванадия это происходит при температуре, равной 68°C [1], наиболее близкой к комнатной, что делает VO2 перспективным для применения в микроэлектронике. Также представляет интерес создание композиционных материалов с VO2. В свою очередь, при вводе частиц диоксида ванадия в композит важна их ориентация. Поэтому исследование и оптимизация методов получения ориентированных наночастиц диоксида ванадия требует значительного внимания с практической точки зрения.

Диоксид ванадия – бинарное соединение с различными полиморфными модификациями [2, 3]. Взаимные переходы между ними с учётом условий проведения синтезов отражены в настоящем докладе. Также в представленной работе произведена оценка влияния различных факторов (давления, времени, соотношения восстановителя к окислителю) на фазовый состав и морфологию частиц диоксида ванадия, получаемых гидротермальным восстановлением. Исследования показали, что оптимальными условиями синтеза VO2 (M1) являются: соотношение восстановитель : окислитель 4:1, температура 200°С, pH среды от 1,5 до 2, давление 0,3 кбар, длительность синтеза 8 часов. При изменении данных параметров (уменьшении давления и длительности) были получены VO2 (T) и VO2 (B). Состав образцов подтверждали методом РФА. Морфологию частиц VO2 устанавливали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Исследование влияния питающей среды на состав продуктов выполняли методом ИК-спектроскопии.

Автор выражает особую благодарность своим научным руководителям д.х.н., профессору Зломанову В.П. (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет) и д.х.н., профессору Джардималиевой Г.И. (Институт проблем химической физики РАН).

Литература

- J.-S. Ke, S.-F. Weng, M.-C. Wu, C.-S. Lee // Nanopart. Res. 2013. V. 15. P. 1632.

- S.R. Popuri, M. Miclar, A. Artemenko. // Inorg. Chem. 2013. V. 52. № 9. P. 4780–4785.

- S. Lee, I.N. Ivanov, J.K. Keum. // Epitaxial stabilization and phase instability of VO2 polymorphs (2016).