Материалы на основе гидроксибензоатов Tb-Eu для люминесцентной термометрии

Целых Л.О., Кожевникова В.Ю.

Студентка, 5 курса специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: lyuba.tselih@mail.ru

Высокоточный контроль температуры необходим во время исследований во многих областях науки и техники. При этом использование привычных контактных методов часто оказывается затруднительно, например, при измерении температуры движущихся объектов или объектов небольшого размера. Поэтому важной задачей является создание бесконтактных термометров с высокой точностью в узком диапазоне температур. Среди бесконтактных термометров люминесцентные термометры позволяют проводить одновременно картирование поверхности по температуре.

В качестве основы такого термометра перспективны соединения лантанидов, полосы люминесценции которых имеют малую ширину и постоянное положение. Среди них особенно важны координационные соединения (КС) из-за высокой интенсивности люминесценции, сенсибилизированной лигандом. Использование биметаллических соединений позволяет воспользоваться эффектом «внутреннего стандарта», то есть измерять температуру по соотношению интенсивностей полос люминесценции двух металлов, что может избавить от дополнительной калибровки термометра.

Недавно в нашей группе было показано, что четырехуровневые системы, основанные на комплексах тербия-европия (два возбуждённых состояния металлов, одно – лиганда, и одно основное состояние), имеют ограниченное значение температурной чувствительности Sr = ∆E/kT2 [1]. Мы предположили, что можно обойти это теоретическое ограничение, если работа термометра основана не только на обратном переносе энергии, но включает еще один процесс, который протекает с разной эффективностью для ионов тербия и европия. В качестве такого процесса может выступить тушение люминесценции за счёт колебаний ОН-групп в составе лиганда.

Для проверки этой гипотезы в данной работе были синтезированы и исследованы серии гетерометаллических орто-, мета- и пара-гидроксибензоатов тербия-европия для создания бесконтактных термометров. Дополнительный процесс гашения люминесценции за счёт колебаний ОН-группы, происходящий с разной эффективностью для тербия и европия, позволил увеличить теоретически ограниченную температурную чувствительность до 9 %·K-1 для системы Tb0.8Eu0.2(m-hbz)3(H2O)n при 97 оС. Также удалось увеличить квантовый выход европия от 0% в Eu(m-hbz)3(H2O)n до 77% в Eu0.5Tb0.5(m-hbz)3(H2O)n.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (20-73-10053).

Литература

- Popelensky, Th. Yu., Utochnikova, V. V. How does the ligand affect the sensitivity of the luminescent thermometers based on Tb-Eu complexes // Dalton Transactions, 2020, 49, 35, 12156-12160.