Моделирование кинетики затухания люминесценции в смешаннометаллических комплексах тербия и европия с 1-(1,5-диметил-1Н-пиразол-4-ил)-4,4-дифтор-1,3-бутандионом

Гончаренко В.Е.1

Студентка, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: victo.goncharenko@gmail.com

Смешаннометаллические комплексы лантанидов представляют собой сравнительно новый круг объектов, интересных с практической точки зрения. Они могут применяться в качестве люминофоров с настраиваемыми цветовыми координатами, источников белого света, люминесцентных термометров и химических сенсоров. Работа перечисленных материалов определяется эффективностью и кинетическими параметрами переноса энергии возбуждения в системе лиганд-лантанид1-лантанид2, причем эффективность переноса энергии с одного иона лантанида на другой существенно зависит от расстояния между атомами металлов в структуре.

В настоящей работе синтезирована серия смешаннометаллических комплексов [(Ln1xLn21-xL3(H2O)2], где Ln1, Ln2=Eu, Tb, Gd, а L = 1-(1,5-диметил-1Н-пиразол-4-ил)-4,4-дифтор-1,3-бутандион. Небольшое расстояние между атомами лантанидов в структуре и вид кинетических зависимостей затухания люминесценции свидетельствует о наличии переноса энергии возбуждения с Tb3+ на Eu3+. Для учета переноса энергии при теоретическом описании кинетических кривых была разработана и использована модель одностороннего переноса энергии, что привело к высокому качеству описания экспериментальных данных.

Рис. 1,2. Соответствие разработанной теоретической модели экспериментальным данным затухания люминесценции на примере комплекса [Eu0.25Tb0.75L3(H2O)2]

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта № 20-33-70208.