Координационные полимеры 3d-металлов с анионами фоточувствительных замещённых малоновых кислот

Новикова В.А. 1,2, Зорина-Тихонова Е.Н.2 , Вологжанина А.В3, Ерёменко И.Л.2,3

Студент, 1 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2 ФГБУН Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,

Москва, Россия

3ФГБУН Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

E–mail: veronikanovikova02@mail.ru

Химия координационных полимеров обширна и востребована во многих сферах. Новым этапом в развитии технологий может стать использование магнитных материалов нового поколения, создаваемых на основе молекулярных магнетиков, благодаря которым увеличится объем записываемой и хранящейся на носителе информации. Наиболее перспективными являются соединения, которые меняют магнитные свойства при внешнем воздействии на полимер из-за изменения его структуры. Для конструирования таких соединений, в частности, применяют лиганды с кратными связями, так как такие соединения способны вступать в реакцию твердофазного [2+2]-фотоциклоприсоединения под действием УФ-облучения.

Ранее было установлено, что циннамилиденмалоновая кислота [1] способна вступать в данную реакцию. Также перспективным объектом для получения фоточувствительных полимеров является аллилмалоновая кислота [2].

Методом медленного смешения были получены соединения меди(II), марганца(II) и кобальта(II) с анионами аллилмалоновой кислоты (Amal)  и N-донорными лигандами 1,2-бис-(4-пиридил)этиленом (bpe), 1,2-бис-(4-пиридил)этаном (bpa) и 4,4’-бипиридилом (bpy) {[Cu(Amal)(bpe)]∙2H2O}n(1), {[Cu(Amal)(bpa)]∙2H2O}n (2), [Mn2(H2O)2(Amal)2(bpe)]n (3), [Co2(H2O)2(Amal)2(bpy)]n (4). Была проведена серия реакций с целью

получения координационных полимеров, содержащих ранее не использовавшиеся в качестве лигандов анионы циннамилиденмалоновой кислоты. В результате проведенной работы были получены и выделены полимеры кобальта(II) и цинка(II) с анионами циннамилиденмалоновой кислоты и N-донорными лигандами [Co(H2O)(bpa)(CinAm)]n (5),{[Co(H2O)(bpy)(CinAm)]∙H2O∙DMFA∙MeCN}n(6), {[Zn(bpe)(CinAm)]∙2.5H2O∙0.5DMFA∙0.5MeCN}n (7) (рис.1).

Литература

1. Sh. Weathersby, B. Dinkelmeyer, R. Pike, S. Huffman, 2 + 2 Dimerization of cinnamylidene malonic acid: A structural and kinetic study // Tetrahedron Letters, 2018, 59, 3453.

### 2. A.D. Volodin, A.A. Korlyukov, E.N. Zorina-Tikhonova, A.S. Chistyakov, A.A. Sidorov, I.L. Eremenko, A.V. Vologzhanina, Diastereoselective solid-state crossed photocycloaddition of olefins in a 3D Zn (II) coordination polymer// Chem.Commun. 2018, 54, 13861.

# Text boxes

Рисунок 1. Фрагмент соединения [Zn(bpe)(CinAm)]n (7) по данным РСА