Синтез, кристаллическая структура и люминесцентные свойства новых комплексных соединений лантанидов на основе 1-(карбоксиметил)-1Н-пиразол-3,5-дикарбоновой кислоты

Сидорук А. В.1, Лунёв А.М.1, Гончаренко В.Е.1, Кискин М.А.2, Белоусов Ю.А.1

Студентка, 4 курс специалитета

1Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,

2Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН

avs_1999@mail.ru

Исторически лантаноиды принято разделять на две подгруппы: «цериевую» для лёгких лантаноидов и «иттриевую» для тяжёлых. При переходе к более тяжелым элементам проявляется эффект лантаноидного сжатия, который зачастую приводит к уменьшению координационных чисел центрального атома, а в случае комплексов с полидентатными лигандами может приводить и к изменению размерности полимера. Тем не менее, в пределах одной подгруппы существуют изоструктурные комплексные соединения. Это явление лежит в основе синтеза смешаннометаллических фаз, которые применяются в качестве источников белого света, люминесцентных термометров и ратиометрических сенсорных материалов.

В представленной работе синтезируются и исследуются координационные соединения на основе нового лиганда – 1-(карбоксиметил)-1Н-пиразол-3,5-дикарбоновой кислоты (H3L) и металлов всего лантаноидного ряда состава [LnL(H2O)x]. При помощи РСА определены кристаллические структуры комплексов европия, диспрозия и иттербия. Согласно данным РФА, в одной изоструктурной группе находятся производные La3+-Tb3+ – трёхмерные металлорганические каркасные полимеры (MOF) [LnL(H2O)2], а в другой – комплексы Dy3+-Yb3+ [LnL(H2O)], представляющие собой 2D-полимеры. Полученные соединения обладают интенсивной люминесценцией, сенсибилизированной антенным лигандом.

Рисунок 1. Кристаллическая структура комплексов (а) европия, (б) диспрозия

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-03-00263.