Синтез, кристаллическое строение и свойства нитратометаллатов пиридиния

Воробьёва А.А.1, Болталин А.И.1, Данилович И.Л.2, Васильев А.Н.2, Тафеенко В.А.1, Троянов С.И.1, Морозов И.В1

Студентка, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

1химический факультет, 2физический факультет

E–mail: vorobyova.anna9@gmail.com

Нитратные комплексы d-металлов обладают самобытным кристаллическим строением и проявляют ряд интересных свойств, среди которых следует отметить способность катионов d-металлов, связанных мостиковыми NO3- группами, к сверхобменному взаимодействию, благодаря которому в нитратах могут реализоваться интересные варианты магнитного упорядочения или фрустрированные состояния. В данной работе мы представляем результаты исследования новых анионных нитратных комплексов - нитратометаллатов пиридиния: PyHn[TM(NO3)m(H2O)l], где TM – d-металл.

На первом этапе исследования было изучено взаимодействие нитрата пиридиния с избытком HNO3 при выдерживании в эксикаторе над P2O5. В этих условиях впервые был получен кислый нитрат пиридиния [(PyH)2(NO3)][H2(NO3)3] (I), представляющий собой жидкость (Tкр=14±1°C). Согласно результатам РСА кристаллическая структура I состоит из плоских катионов [C5H5N-H···O(NO)O···H-NC5H5]+ и анионов [NO2O-H···O(NO)O···H-ONO2]- с ранее неизвестной конфигурацией (рис. 1а).

(а)						(б)

Рис. 1. (а) Проекция элементарной ячейки I вдоль оси а; (б) упаковка катионов и анионов в структуре II (проекция вдоль оси b).

Далее были проведены эксперименты по получению нитратометаллатов пиридиния кристаллизацией из азотнокислых растворов. В результате были впервые получены изоструктурные соединения (C5H6N)Cu(NO3)3(H2O)2 (II) и (C5H6N)Cо(NO3)3(H2O)2 (III). Согласно данным РСА кристаллическая структура II и III состоит из катионов пиридиния С5H6N+ и анионов [М(NO3)3(H2O)2]-, (М = Cu, Co), в которых координационные полиэдры для центральных атомов несколько различаются: тетрагональная пирамида [CuO5] в II и искаженный октаэдр [CoO6] в III.

Анионы [М(NO3)3(H2O)2]- посредством водородных связей O-H···O объединены в димеры (рис. 1 б), в которых может наблюдаться сверхобменное взаимодействие аналогично Cu(NO3)2·2,5H2O [1]. Действительно, измерение Т-зависимости магнитной восприимчивости для II подтвердило наличие обменного взаимодействия при T ~ 5 K, в то время как соединение III вплоть до температуры 3 K остаётся парамагнитным.

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, грант №19-03-01059 А.

Литература

### 1. J. C. Bonner, S. A. Friedberg, H. Kobayashi, D. L. Meier, and H. W. J. Blöte. Alternating linear-chain antiferromagnetism in copper nitrate Cu(NO3)2·2.5H2O // Phys. Rev. B 27, 1983, 248.