Влияние природы легирующей добавки на тепловое расширение твердых растворов на основе YBaCo4O7

Хайт Л.К.

Студент 3 курса бакалавриата

Санкт-Петербургского государственный университет, Институт химии,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: levkhait@yandex.ru

Оксиды семейства YBaCo4O7 с различными вариациями состава являются важными материалами для разработки твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ)[1]. Высокие температуры работы ТОТЭ могут приводить к необратимыми фазовым переходам и разложению материала, а также к его механическому износу в результате многократных циклов нагревания и охлаждения элемента. Это приводит к необходимости знать и учитывать влияние изменений температуры на тепловое расширение материалов, используемых в ТОТЭ, на этапе их разработки. Таким образом, целью данной работы было исследование влияния замещения Co на Zn и Y на Ca в YBaCo4O7 на тепловое расширение твердых растворов.

Керамическим методом синтеза с последующей закалкой синтезированы образцы YBaCo4O7, Y0.5Ca0.5BaCo4O7, CaBaCo4O7, YBaCo3ZnO7, YBaCo2Zn2O7.

Произведено уточнение структуры исследуемых соединений при различных температурах методом высокотемпературной рентгенографии в интервале температур 298-1473 K по методу Ритвельда [2]. Получены значения коэффициентов теплового расширения (КТР) и показано, что для отдельных систем КТР имеют отрицательное значение. Для каждого из полученных соединений были получены данные о температурах, при которых происходят процессы термического разложения. Построены главные сечения тензора теплового расширения и сделаны выводы о механизме расширения элементарной ячейки для каждого из соединений.

Все исследования проведены под контролем научного руководителя к. х. н., доц.  Королева Д.А. Данные высокотемпературной рентгенографии были получены с использованием оборудования ресурсного центра «Рентгенодифракционные методы исследования» научного парка СПбГУ.

Литература

1) H. Wang, Z. Tao, and W. Liu, “Electrochemical characterization of YBaCo3ZnO7+δ as a stable proton-conducting SOFCs cathode,” Ceram. Int., vol. 38, no. 2, pp. 1737–1740, 2012, doi: 10.1016/j.ceramint.2011.09.023.

2) М.Г. Кржижановская, В.А. Фирсова, Р. С. Бубнова. Применение метода Ритвельда для решения задач порошковой дифрактометрии // Санкт-Петербургский университет. 2016. 67.