Низкоразмерные субгалогениды и халькогенгалогениды висмута типа Bi4BrxI4-x, Bi2TeBr1-xIx, Bi3TeBr1-xIx

Заверткина М.В.1, Строганова Е.А.1,2, Кузнецов А.Н.1,2

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии имени

Н.С. Курнакова, 19991, Москва, Россия

E–mail: maria.zavertkina.00@mail.ru

Большим интересом у исследователей в области квантового материаловедения пользуются богатые металлом соединения на основе висмута в связи с открытием у них топологических свойств. Уникальные электронно-транспортные свойства данных материалов делают их потенциально важными как для исследования фундаментальных научных вопросов, так и для создания мультифункциональных приборов и квантовых компьютеров. Необычные топологические состояния открыты для Bi4I4, Bi2Te3, Bi2Se3 и ряда смешанных халькогенидов висмута. Настоящая работа посвящена синтезу соединений типа Bi4BrxI4-x, Bi2TeBr1-xIx, Bi3TeBr1-xIx, чьи топологические свойства потенциально возможны, но изучены не в полной мере [1]. Для синтеза образцов использовался метод твердофазного ампульного синтеза, усовершенствованный посредством помола реагентов в шаровой мельнице [2]. По результатам рентгенофазового анализа образцы состава Bi4Br1.5I2.5, Bi4Br2.5I1.5 являются однофазными. Методом химического транспорта выращены кристаллы Bi4Br4 и Bi6Br7, подтвержден их состав с помощью локального рентгеноспектрального анализа, также для последнего соединения была переуточнена структура по данным монокристальной рентгеновской дифракции и дано новое описание анионной подрешетки (Рис. 1).

Рис. 1. Кристаллическая структура Bi6Br7 (атомы висмута показаны синим) [3].

Для смешанных бромойодидов висмута произведен теоретический расчет зонной структуры, согласно которому все соединения являются полупроводниками с нелинейной зависимостью ширины запрещенной зоны от степени замещенности йода на бром. Уменьшение ширины запрещенной зоны для всех соединений примерно до одного значения при учете спин-орбитальных взаимодействий косвенно указывает на их потенциальные топологические свойства.

Литература

- Pisoni, A., Gaal, R., Zeugner, A., Falkowski, V., Isaeva, A., Huppertz, H., Autes, G., Yazyev, O. V., Forro, L. Pressure effect and superconductivity in β-Bi4I4 topological insulator. Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. 2017. №. 95.

- Alexander Weiz, Mai Lê Anh, Martin Kaiser, Bertold Rasche, Thomas Herrmannsdörfer, Thomas Doert and Michael Ruck. Optimized Synthesis of the Bismuth Subiodides BimI4 (m = 4, 14, 16, 18) and the Electronic Properties of Bi14I4 and Bi18I4. // Eur. J. Inorg. Chem. 2017. №.47. p. 5609-5615.

- Stroganova E.A., Troyanov S.I., Morozov I.V., Kuznetsov A.N. Bismuth Polycations Revisited: Alternative Synthesis and Electronic Structure of Bi6Br7, and Bonding in Main-Group Polyatomic Ions from a Direct Space Perspective. // Crystals. 2020. №10. p. 940.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-43-04129).