Диметилформамидные и карбамидные комплексы галогенидов цинка – соединения с перспективными электрическими свойствами

Ефимова Н.А.,1 Давыдова М.Н.,1 Савинкина Е.В., 1 Караваев И.А.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1МИРЭА-Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова), Москва, Россия

E–mail: natalia.efimova.26@gmail.com

Координационные соединения галогенидов цинка с амидными лигандами представляют значительный интерес при получении различных нанокомпозитных материалов, поскольку, имея тетраэдрическую конфигурацию, они обладают достаточно высоким значением дипольного момента [1-3].

В работе  представлен синтез координационных соединений галогенидов цинка с такими амидными лигандами как карбамид (Ur) и диметилформамид. Исходные кристаллогидраты галогенидов цинка были получены путем растворения металлического цинка в соответствующих галогеноводородных кислотах с последующей кристаллизацией. Диметилформамидные комплексы получали путем растворения навесок кристаллогидратов галогенидов цинка в чистом диметилформамиде при мольном соотношении компонентов 1:2. Полученные растворы упаривали на водяной бане при 40–45°С до начала кристаллизации. Карбамидные комплексы цинка получали из водных растворов путем смешивания навесок кристаллогидратов галогенидов цинка с мочевиной при мольном соотношении компонентов 1:2. Спустя 14–20 дней наблюдали формирование бесцветных кристаллов.

Состав и индивидуальность полученных карбамидных и диметилформамидных комплексов установили с использованием элементного анализа, ИК-спектроскопии, РФА. Содержание катионов цинка определяли комплексонометрическим титрованием. Во всех  полученных комплексах реализуется соотношение цинк : лиганд = 1 : 2. Все представленные комплексы относятся к комплексам молекулярного типа, в котором координационное число комплексообразователя равно 4: [Zn(Ur)2Hal2] и [Zn(ДМФА)2Hal2]. Имея тетраэдрическую конфигурацию, такие комплексы способны обладать достаточно высокой величиной дипольного момента, что важно при создании нанокомпозитных материалов с высокими электрическими свойствами.

Литература

1. Фурманова Н.Г. Кристаллическая структура йодида кадмия с карбамидом CdI22CО(NH2)2 // Кристаллография. 1997.Т. 42. № 3.С. 467-470.

2. Фурманова Н.Г. Кристаллическая структура комплекса иодида цинка с карбамидом ZnI2–CO(NH2)2. Кристаллография. 2001. Т. 46. № 1. С. 58-62.

3. Furmanova N.G. Crystal structure of the zinc chloride complex with carbamide, ZnCl2·2CO(NH2)2. Crystallography Reports. 1998.V. 43. № 2. P. 234-236.