Оптические осебенности квантовых точек CdSe,

модифицированных додекантиолными стабилизаторами

Ишанкулов А.Ф.1, Шамилов Р.Р.2, Халилов К.Ф. 1,Мухамадиев Н.К.1,

Галяметдинов Ю.Г.2

Аспирант 3 года обучения

1Самаркандский государственный университет, г. Самарканд, Узбекистан

2Казанский национальный исследовательский технологический университет,

г. Казань, Россия

E–mail: Ishankulov-alisher@mail.ru

Люминесцентные полупроводниковые нанокристаллы или квантовые точки (КТ), в связи с их уникальными оптическими свойствамы КТ являются перспективным материалом для применения в самых различных областях, в частности: ведутся разработки по использованию КТ в светоизлучающих диодах, дисплеях, лазерах, солнечных батареях и т.д. [1].

Для практического применения часто поверхность готовых КТ модифицируют путем замены лиганда (стабилизатора). Для модификации поверхности необходимо, чтобы новый стабилизатор связывался с поверхностью сильнее, чем существующий. Поэтому в процессе замены лиганда используетсят КТ, стабилизированные жирными кислотами и аминами, которые дальнейшем заменяют на молекулы, имеющие в своем составе тиольные группы.

Синтез ядер CdSe, стабилизорованных олеиновой кислотой (ОК), осуществляли по известной методике [2], с небольшими изменениями. Замена лиганда КТ CdSe, стабилизированный додекантиол (ДДТ) был получен смешиванием 1 мл раствора синтезированный KT CdSe в толуоле (С=4,35*10-5 моль/л) и 25 мкл (6,61*10-3 ммоль) ДДТ при 80 °C в течение 2 часов. Далее в смесь добавили этанол до опалесценции и  центрифугировали, полученный осадок КТ растворяли в толуоле, процесс повторяли 3 раза. КТ CdSe имеет узкий и низко интенсивный пик люминесценции при 587 нм.

Из спектра поглощения (рис 1) видно, что положение пика не меняется, а замена олеиновой кислоты на тиольные лиганды приводит к полному тушению люминесценции КТ CdSe (рис 2).

Рис. 1. Спектры поглощения КТ CdSe    Рис. 2. Спектры люминесценции КТ CdSe

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта №18-43-160009.

Литература

1. Bera D., Qian L., Tseng T.-K. Holloway P.H. Quantum Dots and Their Multimodal Applications: A Review // Materials. 2010. V. 3. P. 2260-2345.

2. Ишанкулов, А. Ф., Шамилов, Р. Р., Галяметдинов, Ю. Размерно-оптические характеристики квантовых точек CdSe/ZnS, модифицированных тиольными стабилизаторами // Вестник технологического университета. 2020. Т. 23. № 3. С. 19-23.