Улучшение фотокаталитических свойств наноструктурированного оксида меди (I) с помощью пространственно-развитой структуры медной подложки

Федичев А.Е., Зимбовский Д.С., Баранов А.Н.

Аспирант 2 года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Alexator_goalkeeper@inbox.ru

Фотокатализаторы на основе Cu2O считают одним из перспективных материалов для фотоэлектрического применения благодаря дешевизне, нетокисчности, способности поглощать свет в видимом диапазоне и простоте синтеза. В то же время Cu2O химически нестабилен и не выдерживает многократного использования.

Метод синтеза закиси меди определяет морфологию получаемой поверхности [1-4]. При этом увеличение площади исходной поверхности контакта видимого света с подложкой увеличивает фотоотклик. Поиск новых методов получения гетероструктур с высокой удельной площадью поверхности и высокой эффективностью поглощения падающего света является целью данного исследования.

Для увеличения фотокаталитической активности были выделены два основных направления усовершенствования медных структур: синтез на подложках с развитой поверхностью и наноструктурирование светопоглощающего слоя. В настоящей работе при различных условиях были получены слои Cu2O на медной сетке: а) методом электрохимического осаждения в щелочных растворах, содержащих медно-лактатный комплекс; б) методом гидротермального синтеза в щелочном растворе; в) методом анодирования с последующим отжигом в инертной атмосфере.

Полученные образцы демонстрируют увеличенную фотокаталитическую активность в процессе разложения воды по сравнению с образцами, полученными на медной фольге и на проводящих подложках FTO.

Литература

1. Koiki A., Arotiba A. Cu2O as an emerging semiconductor in photocatalytic and photoelectrocatalytic treatment of water contaminated with organic substances: a review // RSC Advances. 2020. V. 10. I. 60. P. 36514-36525.

2. Pan L., Zou J., Zhang T. Cu2O Film via Hydrothermal Redox Approach: Morphology and Photocatalytic Performance // J. Phys. Chem. 2014. V. 118. I. 30. P. 16335-16343.

3. Subish J., Somnath R. CuO/Cu2O nanoflake/nanowire heterostructure photocathode with enhanced surface area for photoelectrochemical solar energy conversion // Appl. Surf. Sci. 2020. V. 509. I. 144703.

4. Zimbovskii D., Churagulov B., Baranov A. Hydrothermal Synthesis of Cu2O Films on the Surface of Metallic Copper in a NaOH Solution // Int. J. Inorg. Mater. 2019. V. 55. I. 6. P. 582-585.