Получение высокочистого хрома методами СВС-металлургии

Кубанова А.Н., Икорников Д.М.

Аспирант 1 года обучения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения

Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E–mail: chupeychik@mail.ru

Хром еще с начала XIX века получил широкое практическое применение, благодаря своим уникальным физическим свойствам и значительному распространению в природе. Сегодня хром активно применяется для получения жаропрочных сплавов, функциональных покрытий, крупноформатных дисплеев, инструмента, бытовой технике и многих других целях [1].

Среди основных способов получения высокочистого хрома выделяют два промышленных метода: алюмотермическое и электролитическое восстановления хрома из его оксидов. Метод алюмотермии обеспечивает получение технической чистоты (до 99,5%), пригодной для использования хрома в качестве лигатуры в металлургических процессах. Метод электролиза позволяет получить хром с чистотой до 99,95%, что позволяет обеспечить его применение в технологиях получения тонких защитных пленок. Одним из основных требований к качеству высокочистого хрома является степень его чистоты по содержанию примесей, которое не должно превышать 0,02%. Однако, достижение столь высокого уровня чистоты в современных промышленных методах возможно лишь после проведения дополнительной рафинирующей обработки, значительно повышающей себестоимость технологического процесса.

В настоящих тезисах освещается задача по разработке химико-технологических основ получения высокочистого хрома с чистотой не менее 99,7% на основе ресурсосберегающих процессов СВС-металлургии, что позволит занять промежуточное положение между распространенными промышленными способами его получения.

В соответствии с работами [2, 3], а также проведенным первым итерациям экспериментов установлено, что воздействие центробежных сил способствует более полному фазоразделению продуктов горения СВС систем. Однако, немало важным является подбор оптимального содержания элементов-восстановителей хрома, температуры предварительного нагрева реагентов, массы и объема исходной смеси, степень воздействия центробежной перегрузки. Положительная динамика по получению более высокой чистоты хрома с каждой итерацией параметров подтверждает возможность решения поставленной задачи и позволяет сделать вывод о применимости и перспективности одностадийного метода СВС-металлургии в данной работе.

Литература

1. Кубанова А.Н., Санин В.Н., Мартынов Д.А., Юхвид В.И. Синтез литого высокочистого Cr методами центробежной СВС-металлургии // Симпозиум по горению и взрыву: тезисы докл,XV Всерос. симпозиума. (Москва, 29 ноября – 4 декабря 2020 г.). Москва, 2020. С. 144-146.

2. Sanin V., Andreev D., Ikornikov D. and Yukhvid V., Cast Intermetallic Alloys and Composites Based on Them by Combined Centrifugal Casting—SHS Process // Open Journal of Metal. 2013. V. 3. 2B. P. 12-24.

3. Санин В.Н. Влияние массовых сил на автоволновые процессы и создание центробежных СВС-технологий: Дисс. – доктор техн. наук, Черноголовка, 2007.