Необычное влияние противоиона на магнето-структурную корреляцию в спин-кроссовер комплексе Fe(III) saltrien-типа

Благов М.А.,1,2 Спицына Н.Г.2

Аспирант 2 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики, Черноголовка, Россия

E–mail: max-blagov@mail.ru

Координационные соединения переходных металлов с d4-d7 электронной конфигурацией могут демонстрировать спиновый переход под воздействием различных внешних факторов (свет, давление, температура). При этом происходят значительные изменения структуры и свойств комплекса. Благодаря этой возможности, спин-переменные соединения находят активное применение в создании новых молекулярных материалов, датчиков и устройств. Наиболее хорошо изучены гексадентатные N4O2 магнитоактивные комплексы Fe(III) saltrien-типа, получаемые конденсацией триэтилентетрамина (trien) с R-замещенным салицилальдегидом (R-sal) (рис. 1).

Рис. 1. Структурная единица соли [FeIII(3-OMe-Sal2tien)]I (1) (при 293K) (слева). Моделирование дифрактограммы образца 1 методом Ритвельда (посередине). Синей линией обозначена экспериментальная дифрактограмма при 293K, красной - расчетная, серой - разностная. Мессбауровские спектры 1 при 80K, 130K и 296K (справа).

С целью дальнейшего получения проводящих солей на основе спин-кроссовер катиона, нами была синтезирована соль [FeIII(3-OMe-Sal2tien)]I (1) по обменной реакции между KI и [FeIII(3-OMe-Sal2tien)]NO3·H2O. Структура соли 1 установлена при 100K и 293K, длины связей координационного октаэдра Fe-L практически не меняются и лежат в диапазоне (Å): Fe-O (1.905(2)-1.917(1)); Fe-Nim (2.109(3)-2.119(2)); Fe-Nam (2.167(2)-2.194(3)), что, согласно статистике из Кембриджской базы структурных данных (КБСД), соответствует параметрам для высокоспинового комплекса (S=5/2) Fe(III) saltrien-типа. Дифрактограмма, полученная при 293K, подтверждает однофазность поликристаллического образца. В то же время, мессбауровские спектры в диапазоне 80‒296K соответствуют низкоспиновому дублету Fe(III) (S=1/2) (рис. 1). Данная необычная магнето-структурная корреляция может быть объяснена влиянием I- аниона на структуру [Fe(3-OMe-Sal2tien)]+ катиона. При анализе КБСД аналогичных корреляций найдено не было.

Авторы выражают благодарность за съемки мессбауровских спектров к.ф.-м.н. в.н.с. ИПХФ РАН Ованесяну Н.С. Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации АААА-А19-119092390079-8. При выполнении работы использовалась приборная база АЦКП ИПХФ РАН.

Литература

1. Shvachko Y.N., Spitsyna N.G., Starichenko D.V., Zverev V.N., Zorina L.V., Simonov S.V., Blagov M.A., Yagubskii E.B. Magnetism, conductivity and spin-spin interactions in layered hybrid structure of anionic radicals [Ni(dmit)2] alternated by iron(III) spin-crossover complex [Fe(III)(3-OMe-Sal2trien)] and ferric moiety precursors // Molecules. 2020. V. 25. P. 4922-4943.