Синтез и исследование новых молекулярных переключателей на основе производных пиразола со спиропирановым фрагментом

Жегулович Е.А., Селиверстов М.Ю.

Аспирант 1-го года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия.

E-mail: klavrik97@mail.ru

Среди молекулярных переключателей, широко применяющихся в создании светочувствительных материалов, выдающимися свойствами обладают представители класса спиропиранов. Их соединения демонстрируют обширный диапазон чувствительности к свету, изменениям температуры и pH, окислительно-восстановительным процессам и многим другим факторам, а также легко подвергаются структурным модификациям [1,2]. В настоящей работе индолин-пирановые красители [3] стали прототипом для создания новых цианиновых производных на основе пиразола, в которых потенциально возможно внутримолекулярное нуклеофильное присоединение с образованием спиропиранового фрагмента. Была разработана общая методика синтеза данных соединений, включающая конденсацию пиразолиевых солей с активной метиленовой компонентой с рядом ароматических гидрокси альдегидов в присутствии основания.

Для полученных соединений характерны фото-, сольвато- и ацидохромизм. Поглощение в УФ-области спектра наблюдается в диапазоне длин волн 225-245 нм с коэффициентом экстинкции 104-105 М-1см-1. Исследования на разных клеточных культурах показали низкую цитотоксичность полученных соединений, что открывает возможности к их применению в медицинской химии или в качестве биомаркеров.

Литература

1. Kortekaas L., Browne W.R., “The evolution of spiropyran: fundamentals and progress of an extraordinarily versatile photochrome” // Chemical Society Reviews, 2019, v. 48, № 12, pp. 3406-3424.

2. Klajn R., “Spiropyran-based dynamic materials” // Chemical Society Reviews, 2014, v.43, №1, pp. 148-184.

3. Fischer E., Hirshberg Y., “Formation of coloured forms of spiropyrans by low-temperature irradiation” // Journal of the Chemical Society, 1952, pp. 4522–4524.