Синтез и изучение гелеобразующих свойств солей 2-(4,6-диметил-3а,6а-дифенилгликольурил)пропионовой кислоты и ее 5-тиоксоаналога

Демина В.И.1,2, Баранов В.В.2, Кравченко А.Н.2,3

Студент, 1 курс магистратуры

1 Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,

Москва, Россия

3Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия

E–mail: viktoriya0998@mail.ru

В последнее время все больший интерес у ученых вызывают низкомолекулярные органические гелеобразователи (НМОГ). Интересно, что образование гелей происходит уже при концентрации около 2%. Однако синтез и молекулярный дизайн НМОГ затруднен вследствие малоизученного механизма гелеобразования. Именно поэтому целью нашей работы являлся поиск новых гелаторов в ряду производных солей тиогликольурил/гликольурилпропионовых кислот.

При получении аммониевых солей неожиданно было обнаружено, что соли тиогликольурилпропионовой кислоты 1a-c,e,j,l образуют гидрогели. Синтез солей 1a-f,2a-f осуществляли при перемешивании в MeOH при комнатной температуре в течение 5 минут соответствующих 2-(4,6-диметил-3a,6a-дифенилтиогликольурил/гликоль-урил)пропионовых кислот 3,4 с различными аминами, такими как: метиламин, этиламин, пропиламин, изопропиламин, этаноламин, трет-бутиламин, втор-бутиламин, бензилиламин, этилендиамин, диэтаноламин, морфолин, триэтиламин.

Морфология каждого из полученных гидрогелей была изучена при помощи оптической микроскопии, в ходе которой были выявлены типичные для гелей переплетенные волокнистые сети с различной толщиной волокон. Микрофотографии гелей на основе солей тиогликольурилпропионовой кислоты c метиламином/этиламином 1a/1b представлены ниже.

Ia                                                                Ib

Для гелей солей тиогликольурилпропионовых кислот 1a-c,e,j,l были измерены минимальные гелирующие концентрации, а для изучения их термостабильности -установлена температура перехода гель-золь при различных концентрациях. Для соединений 1e,j были выращены кристаллы, которые были изучены методом РСА.