Влияние кислотной сольватации на спектрально-люминесцентные свойства порфиразинов с 6,7-дигидро-1H-1,4-диазепиновыми кольцами

Фазлыева А. М., Скворцов И. А., Стужин П. А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

E–mail: alinamf@mail.ru

В литературе описаны порфиразины, содержащие 1,4-диазепиновые фрагменты с двумя акцепторными иминогруппами [1], и их тетрагидропроизводные с донорными аминогруппами [2]. В данной работе были получены новые порфиразины, поглощающие в ближней ИК-области с 6,7-дигидро-1H-1,4-диазепиновыми кольцами, объединяющие акцепторные имино- и донорные аминогруппы. Предшественники динитрила (6,7-дигидро-1H-1,4-дикарбонитрилы), которые были получены конденсацией диаминомалеонитрила с ацетоном или циклогексаноном по методу [3], подвергались циклотетрамеризации в присутствии бутилата магния с получением Mg (II) комплекса, а реакция с бутилатом лития приводит к соответствующим макроциклам, не содержащим металлов.

Рисунок 1

Образование новых макроциклических соединений было подтверждено методами ИК, MALDI-TOF, 1H ЯМР, а их свойства были охарактеризованы с помощью УФ-видимой спектроскопии и циклической вольтамперометрии. NH-группы в диазепиновых фрагментах, участвующих во внутримолекулярном переносе заряда (ICT), сильно гасят флуоресценцию (Рисунок 1). Спектрофотометрическое титрование, измерения 1H ЯМР и квантово-химическое молекулярное моделирование показывают, что протонирование диазепиновых колец, происходящее на атомах азота иминогруппы, выключает эффект ICT и увеличивает квантовые выходы флуоресценции в 2-4 раза [4].  Наблюдаемый эффект переключения флуоресценции ICT позволяет рассматривать полученные диазепинопорфиразины как перспективные pH-чувствительные флуоресцентные материалы.

Благодарность. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №19-33-90276).

Литература

1. Donzello M. P., Ercolani C., Stuzhin P.A. // Eur. J. Inorg. Chem. 1999, №(11). 2075-2084.

2. Baum S. M., et al. // J. Org. Chem. 2003, №68(5). 1665–1670.

3. R. W. Begland, et al. // J. Org. Chem. 1974, №39(16). 2341–2350.

4. Skvortsov I. A., Fazlyeva A. M., Khodov I. A., Stuzhin P. A. // New J. Chem. 2020, № 44(42). 18362–18371.