Синтез и реакционная способность N-(2-гидроксиэтил)имидазолов в реакции переэтерификации эфиров и полиэфиров акриловой кислоты

Габов И.С.,1,2 Русинов Г.Л.,2 Пестов А.В.1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1 Уральский федеральный университет,

Екатеринбург, Россия

2 Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН,

Екатеринбург, Россия

E–mail: ivan.s.gabov@gmail.com

N-алкилимидазолы являются востребованными реагентами в органическом синтезе. Они могут быть использованы для получения ионных жидкостей [1], как отвердители эпоксидных смол, в синтезе координационных соединений.

Целью данной работы является получение N-(2-гидроксиэтил)имидазола, N-(2-гидрокисэтил)-2-метилимидазола и N-(2-гидроксиэтил)бензимидазола и изучение их реакционной способности в реакции переэтерификации алкил- и полиалкилакрилатов.

N-(2-гидроксиэтил)имидазолы получали путём взаимодействия соответствующих имидазолов с этиленкарбонатом в толуоле [2]. Взаимодействие N-(2-гидроксиэтил)имидазолов с алкилкарилатами проводили без растворителя в присутствии алкоксида натрия в качестве основания. Переэтерификацию полиалкилакрилатов осуществляли путём кипячения смеси полиалкилакрилата и N-(2-гидроксиэтил)имидазола в хлороформе и диметилформамиде в течение 8 ч.

Очистку полученных полимеров проводили путём промывания их дистиллированной водой и сушкой при 100 °C. Как следует из полученных данных, степень переэтерификации увеличивается в ряду N-(2-гидроксиэтил)имидазол < N-(2-гидроксиэтил)-2-метилимидазол < N-(2-гидроксиэтил)бензимидазол, а так же в условиях проведения реакции протекает сшивка цепей полимера путём кватернизации имидазольного кольца метоксикарбонильной группой. Состав и строение полученных соединений подтверждены данными элементного анализа, ИК-Фурье и ЯМР 1H спектроскопии.

Таким образом, была разработана препаративная методика получения сополимеров алкилакрилатов с 2-(N-имидазолил)этилакрилатом, 2-(N-(2-метилимидазолил))этилакрилатом и 2-(N-бензимидазолил)этилакрилатом.

Литература

1.         Sun X., Deng W., Chen H, Han H, Taylor J. M., Wan C, Xu G. A Metal-Organic Framework Impregnated with a Binary Ionic Liquid for Safe Proton Conduction above 100 °C // Chemistry - A European Journal. 2017, №23(6), p. 1248–1252. doi:10.1002/chem.201605215

2. Габов И. С., Хамидуллина Л. А., Пузырев И. С., Ежикова М. А., Кодесс М. И., Пестов А. В. Диалкил- и алкиленкарбонаты в реакции N-алкилирования имидазолов // Журн. орг. химии, 2020, №56(12), с. 1852-1861. doi 10.31857/S0514749220120058