Синтез катализаторов для гомо- и со-полимеризации сложных эфиров

Киселев А.В.,1,2 Овчинникова В.И. 2,3

Студент, 2 курс бакалавриат

1Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", факультет химии, Москва, РФ

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва, РФ

3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, РФ

E–mail: metra77@mail.ru

Разработка полимерных биоразлагаемых материалов – одно из магистральных направлений химической науки на стыке химии ВМС, науки о катализе и органической химии. Удобный синтетический подход к биоразлагаемым полимерам основан на каталитической полимеризации с раскрытием цикла (ПРЦ) таких соединений, как лактоны, лактиды, циклические карбонаты, фосфаты и фосфонаты. Поли(ε-капролактон) PCL и полилактид PLA (Рис. 1а) – широко используемые биоразлагаемые полимеры с качественно разными характеристиками.

Синтез статистических сополимеров εCL и LA, перспективных материалов с регулируемой биоразлагаемостью и широким спектром физико-механических свойств – интересная, но непростая задача. Ее успешное решение затруднено качественно различной реакционной способностью εCL и LA в ПРЦ.

Рисунок 1. (а) ПРЦ εCL и LA; (б) Традиционный катализатор ПРЦ Sn(Oct)2 и перспективные катализаторы 1–3 на основе "биометаллов"

В докладе представлены результаты изучения каталитической активности BnOH-активированных комплексов 1–3 (Рис. 1б) в гомополимеризации и сополимеризации εCL и LA. В ходе исследований установлено, что Mg комплекс 1, высокоактивный в гомополимеризации εCL и LA, неприменим в сополимеризации: в смеси εCL и LA он катализирует только образование PLA. Al комплекс 2 при 20 °С демонстрирует высокую активность в гомополимеризации  εCL и нулевую – в полимеризации LA. Zn комплекс 3, малоактивный при нормальных условиях, эффективно катализирует как гомополимеризацию, так и сополимеризацию εCL и LA при повышенной температуре.

Квантово-химическое моделирование на B3PW91/DGDZVP уровне DFT позволило объяснить результаты экспериментов качественной разницей в координации Mg и Zn с полимерной цепью PLA.

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 21-73-30010.

Литература

1. I. Nifant’ev, P. Komarov, V. Ovchinnikova, A. Kiselev, M. Minyaev, P. Ivchenko. Polymers 12 (2020) 2273.