Синтез, идентификация и изучение биологической активности фуллерена С60, модифицированного L-метионином

Шемчук О.С.,1 Мещеряков А.А.1

Студентка, 4 курс бакалавриата

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: olja.shemchuk17@gmail.com

Синтез биосовместимых материалов на основе водорастворимых производных фуллерена С60 является актуальной задачей, так как фуллерены имеют большой потенциал применения в различных отраслях биомедицины, а именно: для доставки лекарств, биологически активных веществ (белки и нуклеиновые кислоты), а также в качестве агентов для диагностики и тераностики [1].

Данная работа посвящена разработке метода синтеза и изучению биологических свойств аддуктов фуллерена С60 с L-метионином (C60[C5H11NO2S]3, С60-L-Met). В результате выполнения данной работы было синтезировано производное С60-L-Met с высоким выходом продукта – более 80%, а также проведена идентификация с помощью физико-химических методов анализа (твердофазная ЯМР-спектроскопия, ИК-спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света, элементный анализ, термогравиметрия).

Было показано, что аддукт фуллерена С60, модифицированный L-метионином, ингибирует агрегацию тромбоцитов, обладает значимой антирадикальной активностью в модельной реакции с 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (рассчитанное значение антирадикальной эффективности аддукта С60-L-Met больше, чем у стандартного промышленного антиоксиданта – ионола), связывается с человеческим сывороточным альбумином и не оказывается генотоксичного действия на мононуклеарные клетки периферической крови человека.

Кроме того, был обнаружен протекторный эффект производного С60 с L-метионином при УФ-индуцированном повреждении коллагена. C60-Met, связываясь с белком, приводит к уменьшению фотодеградации и фотосшивки коллагена, вызванных УФ-излучением, причём данный эффект носит дoзoзавиcимый характер.

Рисунок 1 – Зависимость относительного изменения флуоресценции на длине волны 350 нм водных растворов коллагена в отсутствии и в присутствии C60-Met от времени облучения.

Литература

1. Pochkaeva, E. I. и др. Fullerene derivatives with amino acids, peptides and proteins: From synthesis to biomedical application // Progress in Solid State Chemistry. 2020,  №57, p. 100255.