Химическая устойчивость легкоплавких боросиликатных стекол для эвакуируемого правителя остекловывания ВАО

Шайдуллин С.М.,1,2 Козлов П.В.,1,3 Ремизов М.Б.,1 Шабурова Е.С.1

Аспирант, 3 курс

1ФГУП «ПО «Маяк», Озерск, Россия

2Северский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ, Северск, Россия

3Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ, Озерск, Россия

E–mail: shaidullinsergey@gmail.com

Одной из наиболее серьезных и трудно решаемых проблем развития ядерной энергетики является проблема изоляции от биосферы большого количества образующихся в результате деления ядер урана радионуклидов.

Известно, что свыше 99 % общей активности образующихся продуктов деления концентрируется в жидких ВАО. В качестве наиболее надежного и безопасного способа обезвреживания этих жидких ВАО в течение многих десятилетий признается остекловывание.

Боросиликатные стекла показывают, что они имеют уникальное сочетание характеристик, которые делают их почти идеальными для этого применения. Эти стекла демонстрируют свою способность растворять весь спектр ядерных отходов. Они могут сделать это при температурах на сотни градусов ниже тех, которые необходимы для изготовления аналогичных силикатных стекол, не содержащих бор. Например, температура расплава будет поддерживаться на уровне 1150 °C, в то время как стекловидные базальты (аналогичные стекла, не содержащие бор) потребуют температуры плавления около 1350 °C. При такой высокой температуре ни один из летучих радионуклидов (например, Cs и Ru) не будет удерживаться в стекле. Кроме того, коррозионное воздействие расплава стекла на конструкционные материалы плавителей напрямую зависит от температуры, причем зависимость эта носит нелинейный характер.

В свете сказанного особую актуальность приобретают исследования в области уменьшения температуры варки боросиликатных стекол и изучения химической устойчивости полученных стекол. В настоящей работе проведена разработка химически устойчивого легкоплавкого состава боросиликатного стекла, предназначенного для эвакуируемого малогабаритного плавителя дизайна ФГУП «ПО «Маяк», разрабатываемого для нового комплекса остекловывания [1].

Снижение температуры плавления стекла может быть достигнуто введением легкоплавких добавок (например, оксидов щелочных металлов). В рамках данной работы были синтезированы пять составов боросиликатных стекол с различным содержанием оксида натрия: 17,0 %, 20,1 %, 21,7 %, 23,4 %, 25,1 %. Установлено, что температура варки стекол лежит в диапазоне от 1050 °С до 1150 °С. Это значимо ниже заявленной максимальной эксплуатационной температуры плавителя (1200 °С). При увеличении содержания оксида натрия от 17,0 % до 25,1 % температура варки снижается на 100 °С. Результаты отжига свидетельствуют о том, что добавление в состав стекла оксида бора и оксида натрия существенно не влияют на кристаллизуемость. Данные рентгенофазового анализа позволяют заключить, что все исследованные боросиликатные стекла, как закаленные, так и отожженные гомогенны и рентгеноаморфны. Также было установлено, что стекла с содержанием оксида натрия 17,0 % являются наиболее химически устойчивыми.

Литература

1. Шайдуллин С.М., Козлов П.В., Ремизов М.Б., Вербицкий К.В., Мелентьев А.Б., Бендасов Д.И. Плавитель с донным сливом для отверждения ВАО в боросиликатное стекло. Актуальные   проблемы   инновационного   развития   ядерных технологий: Материалы конференции в рамках Научной сессии НИЯУ МИФИ, 8-12 апреля 2019 г., г. Северск: Изд. СТИ НИЯУ МИФИ, 2019. – С. 47.