Изучение морфологических, структурных свойств и элементного состава интерметаллидов на примере неодима

Мельник Е.В.1, Божиков Г.А.2, Штайнеггер П.3, Сабельников А.В.2, Аксенов Н.В. 2

Аспирантка

1) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2) Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флерова, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

2) Институт Пауля Шеррера, Виллиген, Швейцария

E-mail: elizamelnik@jinr.ru

Одной из актуальных проблем радиохимии и ядерной химии является получение ускорительных мишеней. В ядерной физике наблюдается тенденция к использованию более интенсивных пучков тяжелых ионов. Однако, мишени, получаемые в виде оксидов, разрушаются при токе пучка больше 1 мкА∙частиц. Такая проблема является ключевой в исследованиях по изучению химических свойств новых элементов, получаемых в ядерных реакциях с мишенями из актинидов. Основной причиной разрушения, вероятно является недостаточная термическая и радиационная стойкость материала мишени [1]. Известно, что интерметаллические соединения исследуются для увеличения механической и химической стабильности мишеней [2]. В предыдущей нашей работе была сделана попытка получения мишени в виде интерметаллического соединения материала мишени Am с материалом подложки Pd, используя метод молекулярного электроосаждения с последующим «связывающим восстановлением» в токе чистого водорода при температуре 900 °C [3]. Толщина подложки в этих экспериментах была – 3 мкм, что не соответствует важному критерию эксперимента – сбору конечных продуктов реакции. Поэтому целью настоящей работы является получение тонких пленок интерметаллических соединений.

Нами проведен анализ термодинамических данных используя модель «Eichler-Miedema» [4] и на основании полученных данных был выбран ряд комбинаций слоев металлов для синтеза интерметаллидов. В экспериментах в качестве мишенного материала мы использовали гомолог труднодоступных и высокорадиоактивных Pu, Am, Cm, Bk, Cf – неодим. Нами был изготовлен ряд тонких пленок из различных комбинаций материалов «подложка – тонкий диффузионный слой» Ti/Pb, Si/Pb, Ti/Au методами ионного, термического и электронно-лучевого распыления на установке Korvus HEX. А также подготовлены мишени тремя разными методиками нанесения тонкого слоя неодима методом электроосаждения из растворов. Полученные образцы проанализированы методами СЭМ в сочетании с ЭДС, РФА, рентгеновской дифракции, рентгеновской рефлектометрии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, рентгенофазового анализа с целью изучения элементного состава, а также морфологических и структурных свойств пленок, и их дальнейшего сравнения со свойствами пленок из интерметаллических соединений для подтверждения полученной интерметаллической структуры. Эксперимент по изготовлению интерметаллических мишеней, при котором необходимо будет восстанавливать мишень в токе чистого водорода при температуре 1000°С, запланирован совместно с лабораторией радиохимии Института Пауля Шеррера в Швейцарии.

Литература

- Dmitriev S.N., Popeko A.G. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2015, № 305(3). p. 927-33.

- C Patnaik P. // Mater. Manuf. Process. 1989, № 4(1). p. 133-152.

- Usoltsev, et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B. 2014, Vol. 318. p. 297-305.

- Rossbach H., Eichler B. // Mater. Sci. (B2240). 1984, № ZFK-527 (17). p. 65