Синтез и термическое разложение 99TcH(CO)5

Сахоненкова А.П.

Аспирант, 1 курс

Санкт-Петербургский государственный университет,

химический факультет, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: annash000@gmail.com

Пентакарбонил гидрид технеция (I), 99TcH(CO)5, был впервые получен в 1962 году группой профессора Хилемана посредством восстановления декакарбонила технеция амальгамой натрия с последующим взаимодействием с фосфорной кислотой [1]. Нами был разработан более удобный метод синтеза гидрида пентакарбонила технеция (I), основанный на аналогичной реакции получения Re(CO)5Br [2], который заключается в восстановлении 99TcBr(CO)5 в присутствии цинка и фосфорной кислоты. Продукт охарактеризован методами ИК-спектроскопии, при сравнении с данными DFT анализа, а также хромато-масспектрометрически.

Также нами был найден путь синтеза 99TcH(CO)5, который не требует введения в реакцию восстанавливающих агентов. Гидрид пентакарбонил технеция образуется в результате гидролиза перхлората гексакарбонила технеция в щелочной среде. При этом в качестве восстановителя выступает карбонильный лиганд, образующий катион гексакарбонила технеция. Строение продуктов реакции было доказано посредством ИК-спектроскопии в газовой фазе и в растворе гексана. Предполагаемый путь реакции был подтвержден при помощи DFT анализа.

Было исследовано термическое разложение 99TcH(CO)5. В присутствии воздуха гидрид пентакарбонил технеция разлагается с получением 99Tc2(CO)10 уже при 80°С. При 350°С 99TcH(CO)5 в инертной атмосфере разлагается с образованием металлического технеция-99, что позволило применить это соединение для получения необрастающего антикоррозионного покрытия методом MOCVD (metal organic chemical vapor deposition). Покрытие металлического технеция-99 было получено на кварцевой подложке в токе аргона с последующим высокотемпературным отжигом при температуре 800°C в вакууме 10-3–10-4 Па. Покрытие было исследовано методами силовой электронной микроскопии, рентгенофазового анализа и атомно-абсорбционного анализа.

| Электронное изображение поверхности образца металлического технеция-99 |
| --- |
| до отжига | после отжига |

Литература

1. Hileman, J.C. Huggins, D.K. Kaesz, H.D. Derivatives of technetium carbonyl. Synthesis and properties of the carbonyl halides and the pentacarbonyl hydride // Inorg. Chem., 1962, № 4, p. 933-938

2. Urbancic, A.M. Sharpley, J.R. Pentacarbonylhydridrhenium // Inorg. Synth., 1990, №28, p. 165-168