Характеристика адсорбционных комплексов наноалмаз-амикацин и наноалмаз-левофлоксацин с помощью меченных тритием веществ

Шэнь Тяньи

Магистр, 2 год обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: tianyi.shen@chemistry.msu.ru

С возрастающим развитием науки и техники развитие фармацевтики вступило в новую эру. Различные новые лекарственные формы разрабатываются в направлении стабильного хранения, наночастиц, контролируемого и замедленного высвобождения. Таким образом, с прошлого века носители лекарств стали ключевой проблемой в исследованиях новых лекарственных форм. Особенностью наноалмазов детонационного синтеза как представителя углеродных наночастиц является развитая поверхность, покрытая большим количеством разнообразных функциональных групп. Причем на одной и той же поверхности могут одновременно находиться и положительно, и отрицательно заряженные функциональные группы. Это свойство поверхности наноалмазов позволяет им сорбировать вещества различной природы, в том числе лекарственные средства. Цель данной работы состояла в получении и характеристики адсорбционных комплексов наноалмаз-антибиотик, в качестве последнего использовали амикацин и левофлоксацин (структура приведена на рис. 1).

Рис.1. – Структурные формулы антибиотиков, используемых в работе

Для определения количества антибиотика на поверхности детонационного наноалмаза использовали меченные тритием амикацин и левофлоксацин, радиоактивную метку в которые вводили с помощью метода термической активации трития. В работе использовали суспензию наноалмазов (SDND, PlasmaChem), химический состав охарактеризовали с помощью ИК-спектроскопии после предварительного высушивания.

Получены изотермы адсорбции амикацина и левофлоксацина на наноалмазах. Показано, что связывание обоих препаратов с поверхностью наноалмазов достигает 100 мг/г. Полученные адсорбционные комплексы охарактеризовали с помощью динамического светорассеяния и ИК-спектроскопии. Показано, что электрокинетический потенциал, который для исходного наноалмаза составляет -30 мВ, возрастает с увеличением поверхностной концентрации амикацина и в предельном значении (около 100 мг/г) нейтрален. В случае левофлоксацина, электрокинетический потенциал практически не меняется.

Отметим, что в присутствии альбумина с поверхности наноалмаза антибиотики постепенно десорбируются, что открывает перспективы использования таких композитов для создания лекарственных средств на основе наноалмаза.