Природные углеродные материалы для иммобилизации пертехнетат-иона

Макаров А.В., Сафонов А.В.

Аспирант, 2 курс аспирантуры

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина, Москва, Россия

E–mail: ya.alexmakar@yandex.ru

Перед современной атомной энергетикой остро стоит проблема обращения с радиоактивными отходами (РАО) с долгоживущими радионуклидами. Одной из наиболее трудных задач является безопасное захоронение РАО содержащих долгоживущий 99Tc, обладающий высокой миграционной активностью в окисленной форме. На данный момент большинство известных материалов для матриц и барьерных материалов не обладают достаточной способностью для его иммобилизации. Поэтому, поиск новых материалов, обеспечивающие эффективную и длительную иммобилизацию технеция является актуальной задачей [1]. Одним из перспективных материалов для иммобилизации пертехнетат-иона является активированный уголь, обладающий способностью удерживать технеций в окислительных условиях [2]. Однако, на данный момент, по причине нехватки знаний о механизмах иммобилизации в нем пертехнетата, невозможно обосновать и прогнозировать долговременную безопасность барьерных материалов, содержащих активированные угли. Решение этой задачи является целью данной работы.

В нашем исследовании помимо промышленных активированных углей были подобраны природные углеродные материалы, не уступающие, и в ряде случаев превосходящие их по эффективности. Установлено, что антрацит Омсукчанского бассейна и кокс Кузнецкого бассейна обладают высокой иммобилизационной способностью с коэффициентами распределения 905 и 8,3.105 мл/г соответственно. При этом технеций преимущественно (более 90%) находится в прочнофиксированной форме, а сорбционное равновесие достигается в течение первых суток взаимодействия.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-03-00617.

Литература

1. Лаверов Н. П., Юдинцев С. В., Омельяненко Б. И., Никонов Б. С., Никольский М. С. Геохимические условия изоляции долгоживущего радиоизотопа технеций-99 // Геохимия, 2011, № 10, с. 1011–1024.

2. Li D. et al. Pertechnetate (TcO4−) sequestration from groundwater by cost-effective organoclays and granular activated carbon under oxic environmental conditions // Chemical Engineering Journal. – 2019. – Т. 360. – С. 1-9.