Влияние фракционного состава гиалуроновой кислоты на её адсорбцию на поверхности наноалмазов с разным дзета-потенциалом

Петрова В.И., Синолиц А.В.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: vlntn.ptrv@gmail.com, mighty-mouser@yandex.ru

Детонационные наноалмазы (ДНА) являются потенциальной платформой для целевой доставки лекарственных препаратов. Развитая поверхность наноалмазов позволяет получать адсорбционные комплексы с различными лекарственными препаратами. В данной работе получены адсорбционные комплексы наноалмазов с антисептиком широкого круга действия – мирамистином – и гиалуроновой кислотой. В данном случае гиалуроновая кислота используется как биосовместимое покрытие.

Для определения количества лекарства и гиалуроновой кислоты на поверхности наноалмаза использовали меченные тритием вещества, которые получали с помощью метода термической активации трития. После очистки от лабильной метки и побочных продуктов реакции удельная радиоактивность мирамистина и гиалуроновой кислоты составила 5.5 и 0.12 Ки/г соответственно.

Гиалуроновую кислоту (200 кДа, Lifecore) использовали как в исходном виде, так и дополнительно фракционировали, отделяя фракции менее 100 кДа. В данной работе использовали наноалмазы компании PlasmaChem (Германия) в виде порошка (DND), из которого готовили суспензии, а также суспензию, поставленную компанией (SDND). Наноалмазы в водной суспензии, приготовленной из порошка, обладали положительным электрокинетическим потенциалом, в то время как в промышленно приготовленной суспензии – отрицательным. Наноалмазы были предварительно охарактеризованы по их удельной поверхности, морфологии и функциональному составу поверхности.

Адсорбцию гиалуроновой кислоты на наноалмазах изучали до концентрации 1 г/л. Показано, что на положительно заряженных наноалмазах, а также на наноалмазах с предварительно адсорбированным мирамистином зависимость количества необратимо связанной с поверхностью наноалмаза гиалуроновой кислоты от её равновесной концентрации в суспензии имеет вид изотермы Ленгмюра. Для сравнения адсорбционной способности наноалмазов по отношению к гиалуроновой кислоте использовали параметры уравнения Ленгмюра: Гmax – предельное значение адсорбции, А – константа адсорбции. Результаты представлены в таблице.

| Таблица. Параметры «необратимой» адсорбции гиалуроновой кислоты на наноалмазах |
| --- |
| наноалмаз | Гmax, мг/г | А, л/г | коэффициент корреляции r |
| DND | 237 | 10.1 | 0.996 |
| DND-мирамистин | 786 | 1.5 | 0.981 |
| SDND | 17 | 0.49 | 0.999 |
| SDND-мирамистин | 118 | 3.4 | 0.835 |

Показано, что для гиалуроновой кислоты, обеднённой фракциями менее 100 кДа, в исследуемом диапазоне концентраций адсорбция ниже, чем для исходной. Наблюдался практически линейный рост количества адсорбированного вещества, что затрудняет определение предельной величины адсорбции.

В докладе обсуждаются особенности адсорбции гиалуроновой кислоты на наноалмазах, а также образование комплексов наноалмаз-мирамистин-гиалуроновая кислота, в том числе их устойчивость в модельных биологических жидкостях.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 19-33-90151.