Квантово-химическое исследование смешаноэлеменных гидридов BSiPH6 и BSiPH6·NMe3.

Парфенюк Т.Н.,1 Тимошкин А.Ю.1

Студентка, 1 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: parfenyuk.t.n@gmail.ru

Смешаноэлементные гидриды элементов главных подгрупп могут применяться в качестве single-source прекурсоров для получения полупроводниковых материалов методами химического осаждения из газовой фазы [1, 2]. В отличие от элементоорганических соединений, применяющихся сейчас в этой области, водородные соединения при разложении не загрязняют получающийся продукт углеродом [3]. По сравнению с большим количеством известных соединений элементов 13/15 и 14/15 групп, насчитывается порядка десяти примеров соединений элементов 13/14/15 групп, при этом известные к настоящему моменту соединения 13/14/15 содержат органические заместители, что также ведет к загрязнению продуктов их разложения углеродом [4, 5]. Соединения элементов 13/14/15 групп, содержащие только водородные заместители, неизвестны. Основным направлением развития химии смешаноэлементных гидридов 13/14/15 групп является донорно-акцепторная стабилизация этих соединений с помощью кислот и оснований Льюиса [6].

В рамках данной работы для различных изомеров молекул BSiPH6 и BSiPH6·NMe3 были проведены квантово-химические расчеты на M06-2X/def2-TZVP уровне теории. Были получены оптимизированные геометрии пяти изомеров, их относительные энергии и энергии донорно-акцепторной стабилизации за счет комплексообразования с триметиламином. Показано, что наиболее стабильной структурой является изомер с атомом фосфора (рис. 1), расположенным в центре, и при введении триметиламина энергия система понижается, происходит дополнительная стабилизация гидрида.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант 21-43-04404, с использованием оборудования Научного парка СПбГУ (РЦ «Вычислительный центр»).

Рисунок 1. Оптимизированная геометрия наиболее стабильного изомера BSiPH6.

Литература

1. M.A. Malik, M. Afzaal, O. O’Brien, Chem. Rev. 2010, 110, 4417-4446

2. A.Y. Timoshkin, H.F. Schaefer, J. Phys. Chem. 2008, 112, 13816-13836

3. H. M. Manasevit, J. Cryst. Growth 1981, 55, 1

4. D. Franz, T. Szilvási, A. Pöthig, S. Inoue, Chem. Eur. J. 2019, 25, 11036–11041

5. M. Balmer, M. Kaptein, C. von Hänisch, Dalton Trans. 2017, 46, 7074–7081

6. U. Vogel, A.Y. Timoshkin, M. Scheer, Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 4409-4412