Моделирование окисления метанола и этанола на оксиде ванадия: структурный эффект и эффект допирования

Андреева Ю.А., Никитина Н.А.

Аспирант, 1 год обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: juliaandreeva@yandex.ru

Оксиды переходных металлов широко используются в качестве катализаторов различных реакций, в частности, окисления. Однако разнообразие структур и, как следствие, активных центов является для учёных камнем преткновения. С одной стороны, катализаторы, которые могут существовать в качестве кластеров или монослоя на поверхности, востребованы в катализе, но, с другой стороны, наличие множества вариантов структур усложняет поиск и изучение механизмов реакций. Для понимания процессов используют физико-химические методы, а за последние несколько десятилетий началось активное подкрепление и прогнозирование результатов с помощью квантово-химических расчетов.

Одним из катализаторов в промышленно важных реакциях является оксид ванадия, который проявляет каталитическую активность в реакциях окисления и дегидрирования как органических, так и неорганических веществ [1-3]. Особое внимание в научном сообществе уделяется окислению метанола и этанола. Не смотря на использование этих реакций в промышленности, которые позволяют получать нужные соединения, их механизмы и активные центры активно обсуждаются.

В данной работе с применением методов квантовой химии рассматривается окислительное дегидрирование метанола и этанола в формальдегид и ацетальдегид на различных моделях ванадий-содержащих катализаторов, включая монометаллические и биметаллические кластеры, а также поверхности оксида ванадия [4-6]. В качестве модели наночастицы рассмотрен кластер V4O10 ((V2O5)2). Его состав и строение экспериментально подтверждено и изучено [7]. В качестве модели поверхности рассмотрена бездефектная поверхность V2O5 (111). Моделирование механизмов окисления в кластерном подходе было осуществлено с использованием теории функционала плотности PBE в программе «Природа». Для осуществления расчётов на поверхности использовался функционал PBE и программа VASP.

В докладе будут представлены рассчитанные кинетические и термодинамические величины стадий рассмотренных механизмов окисления спиртов на разных моделях и проведено их сопоставление с имеющимися экспериментальными и теоретическими данными. Проведенное теоретическое исследование выявило положительное влияние введения атома титана в структуру кластера на каталитические свойства.

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса» НИЦ «Курчатовский институт», http://ckp.nrcki.ru/.

Литература

1. Grzybowska-Swierkosz B. // Applied Catalysis A: General. 1997, V. 157, P. 263-310.

2. Wachs I.E. // Catalysis Today. 2005, V.100, P. 79–94.

3. Forzatti P. //  Applied Catalysis A: General. 2001, V. 222, P. 221-236.

4. Andrushkevich T.V., Kaichev V.V., Chesalov Yu.A., Saraev A.A., Buktiyarov V.I. // Catalysis Today. 2017, V. 279, P. 95-106.

5. Quaranta N.E., Soria J., Cortés Corberán V., Fierro J.L.G. // Journal of catalysis. 1997, V. 171, P. 1-13.

6. Sobolev V.I., Danilevich E.V., Koltunov K.Yu. // Kinetics and Catalysis. 2013, V. 54, P. 730–734.

7. Janssens E., Santambrogio G., Brümmer M., Wöste L. //  Physical review letters. 2006, V. 96, P. 233401.