Изучение термодинамических и кинетических параметров процесса сорбции хлорокомплексов золота

Шигапов И. В.1, Максимова Ю. А.1

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: weeertop@gmail.com

На сегодняшний день добыча благородных металлов (БМ) из бедных месторождений становится все более актуальной задачей для современной промышленности, так как спрос на эти металлы растет, а богатые месторождения исчерпывают свой ресурс. Для определения БМ в сверхмалых концентрациях (10-8-10-10 масс. %) любыми спектральными методами требуется проводить процедуру концентрирования. Сорбция — наиболее экологичный, удобный и эффективный метод концентрирования малых количеств БМ, встречающегося в бедных рудах, хвостах флотации и других техногенных объектах.

Термодинамические и кинетические параметры процесса сорбции являются важными аспектами при выборе любого сорбента для концентрирования различных аналитов. Эти параметры позволяют определить время установления равновесия, емкость сорбента, а также помогают сделать выводы о механизме сорбционного процесса. Для первичного сравнения эффективности разных сорбентов для извлечения БМ удобно использовать золото, как наиболее изученный и часто встречающийся аналит.

Данная работа является первой ступенью более масштабного исследования, направленного на установление термодинамических и кинетических характеристик групповой сорбции хлорокомплексов БМ новым N-содержащим сорбентом ПВБХ-ВП на основе поливинилпиридина.

Для изучения кинетики сорбции хлорокомплексов золота применяли метод ограниченного объема [1], при этом суммарный объём отобранных аликвот не превышал 3% от общего объема раствора. Исследовали влияние следующих факторов на кинетику сорбции [AuCl4]-: концентрации HCl и хлорид-иона, скорости перемешивания раствора, массы сорбента. Среди этих аспектов особенно важно влияние концентрации хлорид-ионов, поскольку они способны конкурировать с хлорокомплексами золота и других благородных металлов за сорбционные центры при четвертичных атомах азота [2].

Термодинамические характеристики сорбции [AuCl4]- изучали методом переменных концентраций [2].

В процессе выполнения данного исследования была определена статическая емкость сорбента ПВБХ-ВП по Au (240 мг/г), что значительно выше ёмкости коммерчески доступных сорбентов с третичными и четвертичными атомами азота амино- и пиридиновых групп, а именно: AH-25 (2,09 мг/г), Lewatit МР-600 (2,64 мг/г), Oasis MAX (58 мг/г), Lewatit ОС-1094 (3,12 мг/г) [3]. Определена лимитирующая стадия ионного обмена и построены изотермы сорбции.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант 20-03-00354A.

Литература

1. Нестеров Ю. В. Иониты и ионообмен. Сорбционная технология при добыче урана и других металлов методом подземного выщелачивания., М., 2007.

2. Sopena, L. S., Ruiz, M., Pestov, A. V., Sastre, A. M., Yatluk, Y., & Guibal, E. (2011). N-(2-(2-Pyridyl) ethyl) chitosan (PEC) for Pd (II) and Pt (IV) sorption from HCl solutions. // Cellulose, 18(2), 309-325.

3. Maksimova, Y. A., Dubenskiy, A. S., Davankov, V. A., Pavlova, L. A., Shigapov, I. V., Seregina, I. F., Bolshov, M. A. (2020). Conditions and mechanisms of noble metals ions sorption in the process of their preconcentration on the new polyvinylpyridine sorbents. // Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly, 151(8), 1291-1303.