Термодинамика процессов разупорядочения в сложном оксиде YBaCo2O6-δ

Яговитин Р.Е.

Студент, 1 курс магистратуры

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

E–mail: roman.iagovitin@gmail.com

Сложные оксиды типа LnBaCo2O6-δ, где Ln – редкоземельный элемент, обладают уникальными физико-химическими свойствами, среди которых отдельное внимание заслуживает способность обмениваться кислородом с атмосферой при повышенных температурах. В настоящей работе изучено влияние температуры T и парциального давления кислорода в атмосфере pO2 на равновесное содержание кислорода в кобальтите иттрия – бария YBaCo2O6-δ.

Образец сложного оксида был получен по стандартной керамической технологии. Методом рентгенофазового анализа показано, что синтезированный образец является однофазным. Содержание кислорода в образце было определено методом термогравиметрического анализа и методом проточного реактора, описание которого приведено в работе [1]. Термогравиметрические измерения проводили с использованием термовесов DynTHERM LP-ST (Rubotherm, Германия). Для изучения кислородной нестехиометрии оксида методом проточного реактора была сконструирована установка, состоящая из кварцевого реактора, соединенного с системой подачи газа, датчиком парциального давления кислорода и пенным расходомером. Образец сложного оксида помещали в центр реактора, нагревали до заданной температуры и обдували потоком воздуха до установления состояния равновесия между оксидом и атмосферой. Затем поток воздуха меняли на смесь потоков воздуха и азота в заданном соотношении, вследствие чего наблюдали релаксацию pO2 в системе до установления нового состояния равновесия. Полученные кривые релаксации pO2 использовали для расчета изменения содержания кислорода в оксиде. Изучение кислородной нестехиометрии оксида проводили в диапазонах T = 300 – 500 0C и lg(pO2 / atm) = -0.63 ÷ -2.13.

Таблица 1. – Результаты анализа дефектной структуры YBaCo2O6-δ

| Реакция |  |  | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 27.6 ± 2.0 | 71.1 ± 2.2 | 0.992 |
|  | 18.7 ± 1.7 | 0 |  |

Для теоретического описания полученной зависимости δ = f(T, pO2) была предложена модель дефектной структуры сложного оксида. На основании модели были рассмотрены реакции выделения кислорода из решетки оксида, диспропорционирования Co3+ и образования кластеров между атомами иттрия и кислородными вакансиями. Модельное уравнение вида lg(pO2) = f(δ, T) было получено из выражений констант равновесия указанных выше процессов, условий материального баланса и электронейтральности для структурных элементов сложного оксида. В результате верификации модельного уравнения были определены изменения термодинамических функций указанных квазихимический реакций. Результаты моделирования представлены в таблице 1.

Литература

- Бычков С.Ф., Матвиенко А.А., Немудрый А.П., Старков И.А. Процесс выделения кислорода из SrCo0.8Fe0.2O3-δ // Неорганические материалы. 2013, т. 49, №9. с. 984 – 990.