Определение лимитирующей стадии процесса растворения карбонатов и гидроксидов иттрия и лантана

Свахина Я.А., Герасёв С.А., Кашурин Р.Р. 1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Санкт-Петербургский Горный университет,

Факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

E–mail:y_svakhina@mail.ru

В связи с высоким темпом развития современных технологий наблюдается увеличение спроса на редкоземельные металлы (РЗМ). Использование редких земель в различных областях промышленности оправдано их уникальными свойствами, например, производство прозрачной керамики из порошка Y2O3 путем спекания идет при температуре более 1900оС [1], однако, при добавлении окиси лантана возможно снижение температуры спекания и количества дефектов [2]. Керамика на основе оксида иттрия обладает высокими значениями теплопроводности и является перспективным лазерным материалом [3]. Кроме того, РЗМ-содержащая продукция имеет широкий спектр применения в нефтехимии, медицине, энергетике и других областях.

Истощение традиционных месторождений РЗМ ведет к поиску альтернативных источников, в качестве которых могут быть рассмотрены отходы производства химико-металлургического комплекса. Красный шлам, представляющий собой побочный продукт цикла Байера, содержащий лантан и иттрий в оксидной, гидроксидной и карбонатной формах в масс. %: La – 0,007-0,027; Y – 0,001-0,015 [4].

В ходе исследования кинетики процесса растворения осадков редких земель была получена зависимость влияния интенсивности перемешивания пульпы на степень извлечения РЗМ в виде карбонатного комплекса в раствор на рисунке 1.

Рис. 1. Влияние интенсивности перемешивания на степень извлечения

При определении влияния температуры на процесс растворения карбонатов и гидроксидов иттрия и лантана было установлено, что процесс лимитируется внешней диффузией, о чем свидетельствуют полученные значения кажущейся энергии активации, которые составили: Ea(Y(OH)3)=35,12 кДж/моль, Ea(Y2(CO3)3)=34,29 кДж/моль; Ea(La(OH)3)=35,47 кДж/моль; Ea(Ln2(CO3)3)=18,47 кДж/моль.

Литература

1. Bagaev S.N., Osipov V.V., Shitov V.A., Pestryakov E.V., Kijko V.S.,Maksimov R.N., Lukyashin K.E., Orlov A.N., Polyakov K.V., Petrov V.V. Fabrication and optical properties of Y2O3-based ceramics with broademission bandwidth // Journal of European Ceramic Society. - 2012. - №32. – P. 4257 – 4262.

2. Ning K., Wang J., Luo D., Ma J., Zhang J., Dong Z., Tang D. Fabrication and characterization of highly transparent Yb3+:Y2O3 ceramics // Optical Materials. – 2015. - №50. – P. 21–24.

3. Снетков И.Л., Мухин И.Б., Палашов О.В. Сравнительные характеристики образцов лазерной керамики Yb:(YLa)2O3 // Квантовая электроника. – 2016. - Т.46. -  №3. С. 193-196.

4. Abhilash, Sinha S., Sinha M.K., Pandey B.D. Extraction of lanthanum and cerium from Indian red mud // Mineral Processing. - 2014. - №127. P. 70-73.