Исследование электровосстановления бромат-аниона в кислых средах в хроноамперометрическом режиме

Гончарова О.А.

Аспирант, 1 год обучения

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

olla.gonchar@mail.ru

Разработка новых электрохимических источников тока позволяет расширить возможности традиционной энергетики. Перспективным направлением электрохимической энергетики являются проточные редокс-батареи, позволяющие генерировать электричество в результате реакции энергоёмких жидких реагентов. Использование броматов в качестве окислителей позволило бы добиться высоких показателей энергоёмкости для проточной редокс батареи.

До недавнего времени бромат-анион не рассматривался в качестве реагента для электрохимических источников тока по причине неэлектроактивности этого реагента в области положительных (против н.в.э.) потенциалов даже на каталитически активных электродах. Несколько лет назад в работе [1] была показана возможность электровосстановления бромат-анионов в кислых средах в присутствии следовой концентрации брома на немодифицированных углеродных электродах. В таком случае целевой брутто-процесс

LiBrO3 + 3 H2 → LiBr + 3 H2O

протекает через каталитический цикл, состоящий из гетерогенной реакции на поверхности электрода:

Br2 + 2 e- ⇄ 2 Br-

и необратимой гомогенной реакции конпропорционирования:

BrO3- + 5 Br- + 6 H+ → 3 Br2 + 3 H2O

Указанный процесс показывает автокаталитические черты и по аналогии с электрохимическим редокс-медиаторным катализом (EC') был назван механизмом редокс-медиаторного автокатализа (EC'') [1].

В работе [2] была проверена применимость математической модели механизма EC'' в стационарных условиях и найдены основные транспортные и кинетические характеристики системы.

Для описания функционирования водородно-броматной батареи в условиях, приближенных к реальности, а также для оценки применимости нестационарных электрохимических методов для исследования броматной полуреакции представляет интерес постановка и решение задачи электровосстановления броматов в нестационарном режиме, что и определило цель данной работы.

В ходе исследования была получена серия экспериментальных хроноамперограмм процесса электровосстановления бромат-аниона в кислой среде с различным содержанием бромид-анионов на платиновом электроде. В результате решения системы нестационарных уравнений с помощью полученных экспериментальных данных были установлены кинетические характеристики процесса.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 20-63-46041.

Литература

- Vorotyntsev M.A., Konev D.V., Tolmachev Y.V. Electroreduction of halogen oxoanions via autocatalytic redox mediation by halide anions: novel EC" mechanism. Theory for stationary 1D regime // Electrochim. Acta. 2015. V. 173. P. 779.

- Гончарова О.А., Глазков А.Т., Лизгина К.В. Электровосстановление бромат-аниона на микроэлектроде при избытке кислоты: решение обратной кинетической задачи // Доклады Академии наук, 2019, Т. 484, №3, с. 43-47.