С60(CF3)H: синтез, строение, электрохимические и оптические свойства

Малкин Н.А.

Студент, 4 курса специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: maalkinn@mail.ru

Одним из востребованных направлений современной науки являются исследования в области топливных элементов. Несмотря на очевидные успехи, существует ряд проблем, среди которых можно выделить относительно невысокую скорость реакции восстановления молекулярного кислорода. Приемлемых скоростей реакции можно достичь при использовании катализаторов на основе дорогостоящих металлов платиновой группы. В последние годы ведется активная научно-исследовательская работа, направленная на поиск альтернативных каталитических систем, в частности, на основе металл-несодержащих органических молекул, что позволило бы снизить стоимость изготовления топливных элементов.

Основной идеей нашей работы является применение водородсодержащих производных фуллеренов, которые могут выступать катализаторами восстановления кислорода. В ранней работе [1] экспериментально установлено, что в присутствии производного фуллерена C60CF2H2 происходит электрокаталитическое восстановление молекулярного кислорода. Важно, что анионная форма данного соединения вступает в реакцию протонирования в присутствии слабых кислот, например, воды, регенерируя исходное соединение. Целью данной работы стало изучение родственного соединения, C60(CF3)H, как перспективного катализатора восстановления молекулярного кислорода.

C60(CF3)H был синтезирован по литературной методике [2] и охарактеризован рядом физико-химических методов анализа. Его строение впервые определено методом РСА благодаря сокристаллизации с октаэтилпорфирином никеля(II), который затормаживает вращение фуллереновой молекулы в кристалле. Электрохимические свойства C60(CF3)H были исследованы методом циклической вольтамперометрии. С использованием квантово-химических расчетов методом функционала плотности проведена оценка CH-кислотности ряда водородсодержащих производных фуллеренов. Проведены спектрофотометрические эксперименты по определению константы кислотности pKa C60(CF3)H в ДМСО.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ проект 20-33-70238.

Литература

- Brotsman, V. A. Alkylated [6,6]-open difluoromethanofullerenes C60(CF2)R2: Facile synthesis, electrochemical behavior and photovoltaic applications // Electrochimica Acta. 2016, №219. p. 130 – 142.

- Bogdanov, V.P. Alkali metal trifluoroacetates for the nucleophilic trifluoromethylation of fullerenes // Journal of Fluorine Chemistry. 2019, №226. p. 109344