Кинетика электровосстановления кислорода в (Li0.62K0.38)2CO3 расплавленном электролите при низких парциальных давлениях СО2

Язев А.Е.1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, кафедра технологии электро-химических производств, Екатеринбург, Россия

2Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия

E–mail: alexondron98@gmail.com

Ограниченность природных запасов ископаемого топлива и все возрастающее негативное влияние современного технологического комплекса на экологию и климат планеты делают переход к низкоуглеродной экономике неизбежным. Одной из перспективных технологий, развиваемых для снижения углеродного следа, является технология электрохимического захвата углекислого газа с использованием расплавленных карбонатных электролитов [1].

В работе приведены результаты исследования кинетики электровосстановления кислорода в (Li0.62K0.38)2CO3 расплавленном электролите на гладком золотом электроде. Исследования проводились при концентрации СО2 равной атмосферной 0.04 об. % и варьируемой концентрации паров воды 0.0 – 5.6 об. % в диапазоне температур 550 – 650°С.

Методами циклической вольтамперометрии и спектроскопии электрохимического импеданса были определены кинетические параметры электровосстановления кислорода. Для интерпретации результатов импедансной спектроскопии был рассмотрен ряд эквивалентных схем, учитывающих диффузию, гетерогенный перенос заряда и гомогенную химическую реакцию. Схема, продемонстрировавшая лучшие результаты подгонки, представлена на рисунке. В данной схеме учитывается последовательное восстановление ионов  (R2, Ws) до  (R1, Wo) и далее до . Установлено, что вкладами сопротивлений гетерогенного переноса заряда R1 и R2 при низких парциальных давлениях СО2 можно пренебречь, а основной диффундирующей частицей является пероксидный ион. Энергия активации переноса пероксидного иона в диапазоне 550 – 650°С составила 38 кДж/моль, что совпадает с величинами, приводившимися ранее в литературе для высоких парциальных давлений СО2. Сопротивление переноса  при 600°С составило 406 . Влияние паров воды на спектры импеданса, представленные на рисунке, оказалось неоднозначным. Повышение концентрации воды, как и ожидалось, приводило к снижению импеданса на низких частотах, однако поведение в высокочастотной области оказалось немонотонным.

Эквивалентная схема и спектры импеданса, концентрация паров H2O 0.6 – 5.6 об.%, 600°С

Литература

1. Bove D et al., Process analysis of molten carbonate fuel cells in carbon capture applications, International // J. of Hydrogen Energy, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.08.020.