Комплексная переработка титаномагнетитовых концентратов месторождения Гремяха-Вырмес извлечением железа, ванадия и титана

Атмаджиди А.С.

Младший научный сотрудник

Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН,

Москва, Россия

E–mail: aatmadzhidi@imet.ac.ru

Титаномагнетит - минерал сложного состава, представляющий собой твердый раствор магнетита (FeOFe2O3) и ульвошпинели (2FeOTiO2). В результате распада твердого раствора возможно присутствие ильменита и шпинель, расположенных в магнетитовой матрице [1]. Переработку титаномагнетитов осуществляют по двум способам: доменному (Россия, Китай) и с применением элекроплавки (ЮАР). Доменный способ применим только концентратов с содержанием диоксида титана менее 4 %. В случае использования титаномагнетитовых концентратов содержанием диоксида титана более 4 % применим способ электроплавки с предварительным восстановлением. Обе технологии направлены на извлечение двух компонентов железа и ванадия, в то время как титан не извлекается и безвозвратно теряется с отвальными шлаками [2]. В связи с этим разработка комплексной технологии переработки титаномагнетитового концентрата с получением железа в гранулированном виде, пентаоксида ванадия и титана является актуальной. Россия занимает второе место по запасам титаномагнетитов после Китая. Одним из перспективных титаномагнетитовых месторождений является месторождение Гремяха-Вырмес, расположенное на Кольском полуострове Мурманской области [3]. При обогащении руд Юго-Восточного участка данного месторождения получают два концентрата – ильменитовый и титаномагнетитовый. Ильменитовый концентрат пригоден для дальнейшей переработки на титан и его соединения. В то время как титаномагнетитовый концентрат  является черновым и требует дополнительной переработки. Черновой титаномагнетитовый концентрат восстанавливают при температуре 1450-1500 С в печи Таммана в присутствии восстановителя (14-18 %) с добавкой CaCO3 (3 %) для получения титансодержащего шлака и гранулированного ванадийсодержащего металла. Полученный металлический продукт является низкокремистым (0,010-0,112 % Si) и высокоуглеродистым (1,59-2,11 % С). Также в нем было обнаружено незначительное количество титана, марганца и никеля. Полученный титансодержащий шлак (30-35 % TiO2) измельчают и перерабатывают гидрометаллургическим способом. Шлак разлагают в серной кислоте при температуре 180-200 С, фильтруют и получают раствор, содержащий TiO2, который предлагается перерабатывать по известной технологии [4]. При введении хлорида калия в раствор сульфата титаната, насыщенный газообразным хлористым водородом при температуре 0 С, из раствора выпадают желтые кристаллы комплексной соли K2TiCl6. Выпавшие в осадок кристаллы гексахлортитаната калия стабильны и растворяются в воде без гидролиза. Промытые водой кристаллы при нагревании до 300-500 С разлагаются  на газообразный тетрахлорид титана и твердый хлорид калия:

K2TiCl6=TiCl4+2KCl

Полученный таким образом	тетрахлорид титана пригоден для производства как металлического титана, так и пигментной двуокиси титана.

Литература

1.Резниченко В.А., Аверин В.В., Олюнина Т.В. Титанаты: научные основы, технология, производство // Москва.:  Наука. 2010 -  266 с.

2. Чумарова В.И. Производства ванадиевых сплавов за рубежом. Обзорная информация. // Черметинформация. Серия: Ферросплавное производство, вып. 2. – М.: 1986. – 22 с.

3. Резниченко В.А. Титаномагнетиты. Месторождения, металлургия, химическая технология– М.: Наука, 1986. – 292

4. Хазин Л.Г. Двуоксись титана. Изд. 2-е, пер. и доп. Изд-во «Химия», 1970, стр. 176.