Разработка технологии стабилизации ртути и ее соединений в отходах в сульфид ртути

Федосеев А.Н.

Студент, 2 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E–mail: Andrew7080@yandex.ru

Воздействие ртути на производственные, экологические и загрязненные пищевые продукты представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения. Глобальные инициативы [1], такие как Минаматская конвенция, определяют ртутьсодержащие отходы (РСО) как вещества, состоящие из ртути или ртутных соединений, содержащие или загрязненные ими [2]. В соответствие с этим, целью работы является разработка технологии стабилизации ртути и её соединений в отходах в сульфид ртути.

Предлагается технология процесса обезвреживания ртутьсодержащих отходов, которая подразумевает минимизацию использования энергии (все процессы идут при нормальных условиях: температуре и давлении), отсутствие сточных вод и соблюдение принципов ресурсосбережения. Основные технологические операции предлагаемого способа стабилизации ртути и ее соединений из ртутьсодержащих отходов, включают в себя следующие стадии:

1) измельчение в шаровой или вибрационной мельнице ртутьсодержащих отходов вместе с порошкообразной элементной серой (или серосодержащими соединениями такими как сульфид железа, пирит) для диспергирования металлической ртути и стабилизации основной массы металлической ртути и оксида ртути (пирит способствует более полной иммобилизации ртути в отходах с низким содержанием ртути до 500 мг/кг - 0,05% по массе, в сравнение с серой (серы или пирита должно быть в 3 раза больше, чем количество ртути, содержащийся в ртутьсодержащих отходах, и через 90 минут реакции достигаются значительно лучшие результаты при меньшем потреблении сырья (97-99%)). Зависимость иммобилизованной ртути от времени выдержки системы в шаровой мельнице близка к логарифмической и выдерживать реакционную массу в мельницах более 120 минут не приводит к значительному увеличению иммобилизованной ртути.

2) приготовление гомогенизирующей среды с применением бентонита и воды необходимой для слива образовавшейся реакционной массы из мельницы и других аппаратов;

3) дообработка измельченных изделий в присутствии гомогенизирующей среды с добавлением раствором окисляющих реактивов (сульфида железа, перманганата калия или пероксида) для иммобилизации остаточной массы металлической ртути до достижения 2.1 мг/кг за исключением сульфида ртути;

4) сушка полученного осадка.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 18–29–24212).

Литература

1. Gliniak M., Lis A., Los A, Mikołajek D., Kapłański Z.. Hazardous Waste Solidification from Chemical Technological Process // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Cham, p.727–734.

2. Chalkidis A., Jampaiah D., Aryana A, Wood CD., Hartley PG., Sabri YM., Bhargava SK. Mercury-bearing wastes: Sources, policies and treatment technologies for mercury recovery and safe disposal. // J Environmental Management 270:110945. 2020.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110945