Терморасширенный графит: сорбционные свойства и получение углеродных наночастиц

Войташ А.А., Давыдова А.А., Осколкова О.Н.

М.н.с. отдела химии биологически активных соединений

Государственное учреждение «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко», Донецк

E–mail: anna.voytash@gmail.com

В данной работе исследована возможность получения углеродных наночастиц методом жидкофазного расслоения терморасширенного графита (ТРГ), а также способность ТРГ адсорбировать биологически активные соединения из их растворов. Исследуемый ТРГ был получен из нитрата графита, соинтеркалированного с уксусной и муравьиной кислотами. Образование бинарных и тройных соединений соинтеркалирования нитрата графита с органическими интеркалантами приводит к повышению стабильности нитрата графита и увеличивает его способность к терморасширению, что позволяет получать ТРГ с большей пористостью и удельной поверхностью.

| Развитая удельная поверхность ТРГ обуславливает его сорбционные свойства. Сорбционную способность ТРГ по отношению к биологически активным соединениям определяли на примере фенантролина (Phen) и 1-R-4-(4-хлорофенил)-7-метил-5H-[1]бензофуро[2,3-d]-[1,2]диазепинов (BFDs). Структурные формулы указанных соединений представлены на рис. 1. Для исследований использовали растворы Phen в смеси этанол : вода (1 : 1 по объему) и BFDs в хлороформе. | Рис. 1. Структурные формулы фенантролина и 1-R-4-(4-хлорофенил)-7-метил-5H-[1]бензофуро[2,3-d]-[1,2]диазепинов: R = 2-тиенил (BFD1), 4-O-Me-C6H4 (BFD2), 4-NO2-C6H4 (BFD3) |
| --- | --- |
| Таблица 1. Сорбционная емкость ТРГ Исследуемое соединение q, г/г TРГ Phen 0,020 BFD1 0,014 BFD2 0,007 BFD3 0,014 | Начальные и равновесные концентрации растворов Phen и BFDs, используемые для оценки величины сорбционной емкости ТРГ (q), определяли методом УФ-спектроскопии. Установленные значения q увеличиваются в порядке BFD2 < BFD1 = BFD3 < Phen (таблица 1). |
| Дисперсии углеродных наночастиц получали путем расслоения ТРГ в этиловом или трет-бутиловом спирте при содействии ультразвука (22 кГц, 470 Вт, 1 ч). Морфологию образующихся наночастиц исследовали методом ПЭМ. Полученные графеновые частицы тонкие и однородные, имеют плавные границы с небольшим подкручиванием краев (рис. 3). Размер частиц достигает 8 мкм. | Рис. 3. Типичные ПЭМ-микро-фотографии наночастиц, полученных расслоением ТРГ в трет-бутиловом спирте под действием ультразвука |

Таким образом, исследование показывает возможность использования ТРГ для получения малослойных графеновых частиц, а также в качестве сорбента биологически активных соединений.