Синтез смешанных кристаллов бетулина и субериновой кислоты с помощью механохимических методов

Михайловская А.В.,1 Мызь С.А.,1 Шахтшнейдер Т.П.,1 Кузнецова С.А.2

Младший научный сотрудник

1Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,

Новосибирск, Россия

2Институт химии и химической технологии СО РАН,

Красноярск, Россия

- mail: mihailovskaya.a@list.ru

Бетулин проявляет различные виды фармакологической активности, включая противовирусную, противораковую, антибактериальную, противовоспалительную и др. [1]. Основная проблема, возникающая при разработке лекарственных форм бетулина и его производных, – это низкая растворимость бетулина в водной среде, что снижает его биодоступность.

Получение смешанных кристаллов привлекает огромный интерес в фармации как способ изменения физико-химических свойств лекарственных веществ, в том числе улучшение растворимости и увеличение биодоступности [2].

Среди множества методов получения смешанных кристаллов популярным является механохимический метод c добавлением небольшого количества растворителя, который позволяет быстро обнаружить принципиальную возможность существования смешанных кристаллов в каждом конкретном случае, перебрав при этом несколько компонентов (соформеров) и соотношений реагентов для одного вещества.

Субериновая (пробковая) кислота широко используется в фармации для получения смешанных кристаллов. Функциональными группами бетулина являются первичная и вторичная гидроксильные группы. Таким образом, бетулин способен вступать в межмолекулярное водородное взаимодействие с функциональными группами дикарбоновой кислоты с образованием смешанного кристалла.

Целью настоящей работы является получение смешанных кристаллов бетулина и субериновой кислоты механохимическим методом с добавлением небольшого количества растворителя.

В работе использовали бетулин, полученный по оригинальной технологии [3].

Смеси бетулина с субериновой кислотой измельчали в шаровой мельнице SPEX 8000 (CertiPrep Inc., США) в стальном барабане ёмкостью 60 мл с шарами из того же материала диаметром 6 мм. Отношение массы образца к массе шаров составляло 1:20, ускорение шара - 8-10 g. Помол с добавлением жидкости выполнялся следующим образом: сначала смеси размалывали в сухом виде в течение 5 минут, а затем добавляли 200 мкл растворителя, и пасту измельчали в течение 10, 15 или 20 минут.

Образование смешанных кристаллов бетулина и субериновой кислоты было подтверждено методами рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. Поведение смешанного кристалла при нагревании изучено методами термического анализа и высокотемпературной дифрактометрии. В результате исследования динамики растворения полученных смесей обнаружено, что скорость перехода в раствор бетулина из смешанного кристалла возрастает по сравнению с исходным бетулином.

Литература

- Król, S.K., Kiełbus, M., Rivero-Müller, A., Stepulak, A. Comprehensive review on betulin as a potent anticancer agent // BioMed Research International. 2015.

- Healy, A.M., Worku, Z.A., Kumar, D., Madi, A.M. Pharmaceutical solvates, hydrates and amorphous forms: A special emphasis on cocrystals // Advanced Drug Delivery Reviews. 2017, №117. p. 25-46.

- Кузнецова С.А., Кузнецов Б.Н., Михайлов А.Г., Левданский В.А. Патент 2264411 С1 Российская Федерация. Способ получения бетулина / 2004122661/04; заявл. 23.07.2004, опубл. 20.11.2005, Бюлл. 32.