Динамический механический анализ вторичного сополимера пропилена и этилена, наполненного рисовой шелухой

Садритдинов А.Р., Хуснуллин А.Г., Захарова Е.М.

Аспирант, 4 год обучения

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

E-mail: aynur.sadritdinov@mail.ru

Производство пластмасс и их потребление во всем мире продолжают расти [1]. Несмотря на отсутствие экологической деградации пластмасс, производство пластиковых компонентов продолжало расти на 3,5% во всем мире [1]. Поэтому, забота об окружающей среде привела к интересу использования, так называемых, зеленых композитов, наполненных натуральными волокнами [2].

Целью настоящей работы являлось изучение физико-механических свойств композиционных материалов на основе вторичного сополимера пропилена и этилена, наполненного рисовой шелухой, методом динамического механического анализа.

В качестве полимерного связующего был использован вторичный сополимер пропилена и этилена. Отношение массовых частей (м.ч.) наполнителя (рисовой шелухи) рассчитывалось на 100 массовых частей полимера. Компаундирование образцов проводили в смесительной камере с винтообразными роторами смесительного оборудования фирмы Brabender. Скорость вращения роторов 30 об/мин, температура в смесительной камере 180°C, продолжительность смешения 15 мин. Затем, полученную смесь композиционного материала, подвергали прессованию на гидравлической пресс-форме «Auto MH-NE (Carver)», и получали образцы толщиной 2±0,05 мм.

Динамический механический термический анализ проведен согласно ГОСТ 56801-2015 (ИСО 6721-1:2011) на приборе DMA 1 (Mettler-Toledo, Швейцария). Метод испытания: трехточечный изгиб. Частота прилагаемой нагрузки 1 Гц. Максимальная амплитуда нагрузки 0,1 Н. Максимальная амплитуда деформации 10 мкм. Начальная температура -70°C. Конечная температура 100°C. Скорость нагрева 2 град/мин.

Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Температура стеклования образцов вторичного сополимера пропилена и этилена, полученных методом прессования

| Содержание наполнителя в композите, м.ч. | Температура стеклования | Максимальное значение модуля (упругости) E’, МПа |
| --- | --- | --- |
|  | По модулю потерь, E” | По тангенсу угла механических потерь |  |
|  | Tc, °C | E”, МПа | Tc, °C (по максимуму) | tg(δ) |  |
| 0 | -1,5 | 80,4 | -0,1 | 0,053 | 2892,5 |
| 2 | -0,6 | 90,7 | 0,4 | 0,049 | 3501,4 |
| 5 | -0,9 | 75,1 | 0,5 | 0,051 | 2686,8 |
| 10 | -3,0 | 80,2 | 1,8 | 0,055 | 2639,3 |
| 15 | -2,2 | 92,9 | 2,0 | 0,049 | 3584,3 |
| 30 | -3,3 | 109,0 | 2,3 | 0,044 | 3909,3 |

Как видно из полученных результатов (табл. 1), можно сделать вывод, что, варьируя количество наполнителя, можно регулировать необходимые свойства полученных композиций.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FZWU-2020-0027).

Литература

1. https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/02/year-plastic-pollution-clean-beaches-seas

2. Kurniawan, D. Effects of Repetitive Processing, Wood Content, and Coupling Agent on the Mechanical, Thermal, and Water Absorption Properties of Wood/Polypropylene Green Composites / B.S. Kim, H.Y. Lee, J.Y. Lim // Journal of Adhesion Science and Technology. 2013, №27 (12). P. 1-12.