Фосфорорганические полиуретановые мембраны с термочувствительной паропроницаемостью

Закиров И.Н., Давлетбаева И.М., Сазонов О.О., Коробкина А.А., Латул А.В.

Аспирант, 1 курс

Казанский национальный исследовательский технологический

университет, институт полимеров, Казань, Россия

E–mail: zakirovilyas1996@gmail.com

Полиуретановые мембраны с термочувствительной паропроницаемостью являются многофункциональными материалами, которые обладают способностью изменять свои диффузионные свойства в зависимости от температуры окружающей среды. Данный вид материалов широко используется в качестве: упаковки для пищевых продуктов, паропроницаемого слоя в одежде, селективного слоя в процессах разделения жидкостей и газов [1-2].

В работах [3-4] были синтезированы и исследованы аминоэфиры орто-фосфорной кислоты (АЭФК) и полиуретановые материалы на их основе (АЭФК-ПУ). Иономерная природа полиуретанов, полученных на основе АЭФК явилась причиной их исследования в качестве паропроницаемых мембранных материалов.

Полиуретановые тонкоплёночные материалы были получены на основе АЭФК и полиизоцианата ароматической природы как из расплава, так и с использованием различного количества растворителя при получении уретанобразующей системы.  Установлено, что полученные полиуретаны обладают термочувствительной паропроницаемостью, а на коэффициент паропроницаемости значительное влияние оказывает содержание нелетучих веществ (СО) в составе исходной уретанобразующей системы:

Значения коэффициента паропроницаемости для АЭФК-ПУ полученных при различном содержании нелетучих веществ (СО, %).

Литература

1. Turan, D. Water Vapor Transport Properties of Polyurethane Films for Packaging of Respiring Foods // Food Eng. Rev. 2019.

2.  Lomax, G.R. Breathable polyurethane membranes for textile and related industries // J. Mat. Chem. 2007, №27(17). p. 2775-2784.

3.  Davletbaeva, I.M.  Polyurethane ionomers based on amino ethers of ortho-phosphoric acid // RSC Adv. 2019. №32(9). p. 18599-18608.

4. Davletbaeva, I.M.  Thermal behavior of polyurethane ionomers based on amino ethers of orthophosphoric acid // Polym. Sci. Ser. A. 2020. №5(62). p. 458–469.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-19-00136.