Электрофлотация как метод окисления и извлечения ионов железа (II) из технологического раствора хлорида кальция

Иншакова К.А., Бродский В.А.

Аспирант, 4 курс

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

факультет ТНВиВМ, Москва, Россия

E-mail: inshakova@muctr.ru

Хлорид кальция получают растворением карбонатной породы в соляной кислоте. В зависимости от состава карбонатной породы в ней присутствуют примеси оксидов магния, алюминия и железа (II) и железа (III), которые при взаимодействии с соляной кислотой образуют хлориды железа, алюминия и магния [1]. Основными загрязняющими продуктами является хлорид железа (II) и хлорид железа (III). Для их извлечения необходимо корректировать рН раствора. Установлено, что для осаждения гидроксида Fe3+ и дальнейшего его извлечения методом электрофлотации оптимальное значение рН среды 6,5 - 7 [2]. Задача работы заключалась в определении оптимальных условий проведения электрофлотации как метода окисления ионов железа (II).

Электрофлотация как метод окисления применим к системе хлорида кальция, так как данный технологический раствор, содержат ионы хлора, которые в результате протекания анодной реакции преобразуются в молекулярный хлор, являющийся сильным окислителем. Условия эксперимента: концентрация CaCl2 – 300 г/л, концентрация Fe2+  - 50 мг/л. Эксперимент проводился при объёмных плотностях тока (0,25 А/л, 0,5 А/л, 1 А/л) до установления постоянных значений pH и потенциала.

| Рис. 1. Изменение концентрации Fe (II) от времени электрофлотации раствора CaCl2 | Рис. 2. Изменение потенциала от времени в процессе электрофлотации раствора CaCl2 |
| --- | --- |

Установлено, что при большем значении плотности тока процесс окисления железа (II) идёт с большей скоростью (рис. 1). К десятой минуте проведения электрофлотации при максимальной плотности тока 1 А/л всё железо (II) переходит в железо (III). Резкий скачок потенциала (рис. 2) происходит в результате выделения молекулярного хлора на аноде, который взаимодействует с ионами железа (II), окисляя его до железа (III). В итоге, значения рН и потенциала резко падают и возрастают до максимальных значений.

Литература

1. Патент РФ 2601332. Способ производства высокочистого раствора хлористого кальция С.Г. Меркушов, Н.Ф. Воробьев; Заявл. 20.02.2016 Бюл. №5. Опубл. 10.11.2016 Бюл. №31.

2. Иншакова К.А., Бродский В.А. Электрофлотационное извлечение гидроксида железа (III) из концентрированного раствора хлорида кальция // Материалы XXVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2019", секция «Химия». – М. Издательство «Перо», 2019. – 70 Мб. [Электронное издание].- С. 358