Быстро отверждаемые фталонитрильные связующие для горячего прессования

Полякова Д.И., Морозов О.С.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: dipoluakova@gmail.com

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) обладают высокими удельными механическими характеристиками, что позволяет их использовать для замены металлических конструкций. Одним из ограничений использования ПКМ является термостойкость, определяемая полимерной матрицей. Полимеры, полученные из фталонитрильных смол, известны как наиболее термостойкие (Тg>400°С) среди термореактивных материалов. Цикл отверждения фталонитрильных смол занимает около 30 часов, а для быстрого производства ПКМ требуются матрицы с коротким циклом отверждения. В данной работе разработаны быстро отверждаемые фталонитрильные связующие, а на их основе получены ПКМ с углеродной тканью методом горячего прессования.

Фталонитрильный олигомер (1), полученный реакцией новолачной смолы с 4-нитрофталонитрилом, был выбран в качестве объекта данного исследования из-за хорошей растворимости в низкокипящих органических растворителях. Это позволяет приготовить высококонцентрированный раствор (> 45 масс%) для пропитки ткани или волокна растворным методом. Были приготовлены смеси с разным содержанием отвердителей, в качестве которых были выбраны ароматические амины:4-аминофеноксифталонитрил (2) и 1,3-бис(4-аминофенокси)-бензол (3). С ними были приготовлены смеси с (1). Оценивали время отверждения и гелеобразования смол с различным содержанием отвердителей при 220°С. Смесь каждого отвердителя с (1) с наименьшим временем отверждения (8 мин для (2) и 13 минут для (3)) была выбрана для изготовления препрега растворным методом на углеродной ткани. На следующем этапе исследования были выбраны параметры прессования, а именно температура, давление и время выдержки. В результате общее время формования ПКМ при 280°С и 2,1 МПа составило 45 минут. Механические и физико-химические характеристики ПКМ оценены в соответствии с международными стандартами и приведены в таблице.

| Характеристики | ПКМ с отвердителем (2) | ПКМ с отвердителем (3) |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа | 19,8±1,0 | 26,0±1,0 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 646,4±7,2 | 689,1±38,7 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 60,4±2,2 | 56,9±2,1 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 269,6±18,6 | 290±44 |
| Температура стеклования, ⁰С | 343 | 343 |
| Модуль упругости, ГПа | 48,3 | 48,5 |

Работа выполнена в рамках государственного задания Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (соглашение № АААА-А21-121011590086-0).