Разработка эластомерных материалов на основе смесей нитрильных и диеновых каучуков с улучшенными эксплуатационными свойствами

Аладова А.А.

Студент, 2-й курс Магистратура

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,

Институт Естественных наук, Якутск, Россия

E-mail: alan_myau@mail.ru

В настоящее время актуальными проблемами являются низкие морозо- и износостойкость, а также малая стойкость в агрессивных рабочих средах эластомерных материалов. Это касается резин, которые применяются в качестве основы для создания уплотнительных устройств в технике, эксплуатирующейся в регионах с суровыми климатическими условиями, в том числе в Республике Саха (Якутия). При создании морозостойких резин решающую роль играет тип каучука (полярные или неполярные). Одним из перспективных способов решения данной проблемы является использование смесей каучуков [1]. В проведенной ранее работе [2] была показана целесообразность применения в качестве полимерной основы смеси диеновых (неполярных) и нитрильных (полярных) каучуков, были рассмотрены различные соотношения компонентов отличающихся по природе каучуков.

Целью данной работы является разработка морозостойких и агрессивостойких эластомерных материалов на основе смесей нитрильных (БНКС-18) и диеновых (СКИ-3, СКД) каучуков, которые будут применяться для создания деталей для техники, эксплуатирующейся в климатических условиях севера и Арктики.

В данных материалах для разработки и нахождения оптимального состава, обеспечивающего сочетание морозо-, износо-, маслостойких свойств, были выбраны определенные соотношения полимерных компонентов. Эксплуатационные свойства исследованных резин, приведенные ниже в таблице 1. Физико-механические показатели отвечали требованиям для уплотнительных резин.

Таблица 1

Основные свойства резин на основе бутадиен-нитрильного (БНКС-18) и диеновых (СКД, СКИ-3) каучуков

| Резиновая смесь | ОДС, % | Q, % | , % | V, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВМГЗ | Б-3В |  |  |
| 1. НД-0-100 | 61,2 | 46,97 | 30,07 | 0,87 | 1,502 |
| 2. НД-10-90 | 59,5 | 42,60 | 31,02 | 0,76 | 1,271 |
| 3. НД-30-70 | 58,1 | 32,31 | 28,48 | 0,53 | 1,167 |
| 4. НД-40-60 | 62,2 | 27,10 | 34,46 | 0,53 | 1,137 |
| 5. НД-50-50 | 64,5 | 19,17 | 33,68 | 0,45 | 1,011 |
| 6. НД-60-40 | 61,3 | 16,53 | 34,04 | 0,56 | 1,069 |
| 7. НД-70-30 | 61,2 | 13,13 | 34,75 | 0,73 | 1,158 |
| 8. НД-100-0 | 74,0 | 1,94 | 26,09 | 0,37 | 1,202 |

В результате проведенных исследований было установлено, что наиболее высоким комплексом свойств обладают композиции с соотношением нитрильных и диеновых каучуков 60:40 или 70:30 соответственно. Рецептуры смесей №7 и №6 также показали отличные низкотемпературные свойства и могут быть рекомендованы в качестве основы для создания резинотехнических изделий, для эксплуатации в условиях низких температур и воздействия агрессивных сред.

Литература

- Дьяконов А.А., Петрова Н.Н., Слепцова С.А, «Изготовление нанокомпозитов на основе эластомеров». - СВФУ курсы повышения квалификации.

- Петрова Н.Н., Мухин В.В., Капитонов Е. А., Афанасьев А. В.  «Разработка стойких к авиационным синтетическим маслам резин на основе смесей нитрильных и диеновых каучуков». – Вестник СВФУ, № 6 (56) 2016.