Получение слоистых карбидов титана с различной функционализацией поверхности

Осипов Н.И.

аспирант 4 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: tgbhu@mail.ru

MXene – слоистые карбиды или смешанные карбидонитриды переходных металлов состава Mn+1XnTm, где M – переходный металл, X – углерод и/или азот и T – функциональные группы. На свойства MXene`ов огромное влияние оказывает природа поверхностных функциональных групп, на содержание и состав которых возможно повлиять как постобработкой полученных MXene`ов различными реагентами [1], так и непосредственно изменением условий их синтеза [2]. Получение MXene`ов с заведомо заданным составом функциональных групп потенциально позволит получить материал, наиболее подходящий для использования в устройствах хранения энергии [3], однако в литературе на данный момент не описаны механизмы управления содержанием функциональных групп на поверхности слоистых карбидов.

В настоящей работе получены фазы составов Ti3C2Tm (T = -OH, -F, -Cl) при обработке Ti3AlC2 растворами NH4HF2 в воде и с добавлением минеральных кислот HCl, H2SO4, органических растворителях ДМСО или полипропиленкарбонате при различных продолжительности и температуре синтезов. Выход продукта и природу функциональных групп исследовали методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгеновской фотоэлектронной микроскопией (РФЭС) и ИК-спектроскопией.

Рисунок 1. Рентгенограммы полученных образцов (a) и СЭМ снимки(б, в) образца, полученного в водном растворе NH4HF2. Символом  отмечены рефлексы примесей гидроксофторидов алюминия.

Работа выполнена при поддержке Российский фонд фундаментальных исследований, проект РФФИ 19-03-00713

Литература

1. Li, K.; Jiao, T.; Xing, R.; Zou, G.; Zhao, Q.; Zhou, J.; Zhang, L,; Peng, Q. Fabrication of hierarchical MXene-based AuNPs-containing core–shell nanocomposites for high efficient catalysts // Green Energy Environ. 2018, №3(2), p.147-155

2. Ghidiu, M.; Lukatskaya, M. R.; Zhao, M. Q.; Gogotsi, Y.; Barsoum, M. W. Conductive Two-Dimensional Titanium Carbide ’clay’ with High Volumetric Capacitance // Nature. 2014, №516, p. 78−81.

3. Xie, Y.; Naguib, M.; Mochalin, V.N.; Barsoum, M.W.; Gogotsi, Y.; Yu, X.; Nam, K.-W.; Yang, X.-Q.; Kolesnikov, A.I.; Kent, P.R.C. Role of Surface Structure on Li-Ion Energy Storage Capacity of Two-Dimensional Transition-Metal Carbides // J. Am. Chem. Soc. 2014, №136, p. 6385−6394

# Text boxes

[002]

[002]*

[008]

[006]

[004]

б)

в)

а)

NH4HF2
+H2SO4

NH4HF2
+HCl

NH4HF2