Синтез и свойства спиро-фосфазенсодержащих эпоксидных олигомеров

Ву Суан Шон, Горбунова Е.А.

Аспирант, 3 год

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: xson24@gmail.com

Благодаря своим достоинствам, увеличивая эксплуатационные свойства и снижая выраженность недостатков на термореактивных матриц, эпоксифосфазеновые модификаторы нашли большой интерес в научных исследованиях и имеют большой потенциал к применению в промышленном направлении. Были синтезированы и изучены фосфазенсодержащие эпоксидные олигомеры с различной функциональностью: олигомеры на основе резорцина, евгенола, бензоксазина, спиро-фосфазена и т.д. В том числе, эпоксидные олигомеры на основе спиро-фосфазена обладают рядом особенностей [1,2], но мало изучены.

Данная работа посвящена усовершению методики одностадийного синтеза фосфазенсодержащих эпоксидных олигомеров с уменьшенными содержанием атома хлора по сравнению с данными в работе [3], а также синтезу и изучению физико-механических свойств эпоксидных с присоединнёными двойнными ароматическими кольцами к фосфазену (спиро) олигомеров как связующие в композицонных составах: при добавлении и увеличении его содержания, теплостойкость отвержденных композиций уменьшается (температура стеклования снижается до 30%) (рис. 1), а их прочность при изгибе увеличивается через максимум, соответствующий содержанию эпоксидных олигомеров в интервале 17-20 масс.% (рис. 2).

| Рис.1. Зависимость температуры стеклования Tg отвержденных образцов от содержания спиро-олигомеров, где Tg определена: 1 - по ДСК; 2 – по ДМА; 3 - по ДМА после кипения 24 часа. | Рис.2 Зависимость прочности при статическом изгибе отвержденных образцов от содержания спиро-олигомеров при температуре: 1 – 20 оС; 2 – 120 оС . |
| --- | --- |

В отличии от обычных эпоксифосфазеновых олигомеров (без спиро-кольца), синтезированные на основе спиро-фосфазена олигомеры имеет более влияние на физико-механические свойства отвержденных композиционных составов, что позволяет регулировать их свойства по заданным требованиям. Полученные материалы имеют категорию стойкости к горению V-1 при содержании модификатора свыше 25% и V-0 при 50% (стандарт UL-94).

Литература

- Jian Sun. Novel Spirocyclic Phosphazene-Based Epoxy Resin for Halogen-Free Fire Resistance: Synthesis, Curing Behaviors, and Flammability Characteristics: ACS Appl. Mater. Interfaces. 2012 Aug; 4(8):4047-61.

- Hua Feng, et al. Fabrication of Spirocyclic Phosphazene Epoxy-Based Nanocomposites with Graphene via Exfoliation of Graphite Platelets and Thermal Curing for Enhancement of Mechanical and Conductive Properties: Ind. Eng. Chem. Res. 2013, 52 (30), 10160−10171.

- K. A. Brigadnov. Epoxy oligomers modified with epoxyphosphazenes: Polymer Science, Series B, 2016, Vol. 58, No. 5, pp. 549–555.